Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Remontu i pokrycia dachu hydroizolacją w Przedszkolu nr 35 w Koszalinie ul. Rodła 10

Specyfikacja Techniczna

ST 1.0 Remont i pokrycie dachu hydroizolacją

KOD CPV: 45260000-7

Spis treści

1 Wstęp………………………………………………………………………2

  - Przedmiot ST…………………………………………………………2

  - Zakres stosowania ST……………………………………………….2

  - Zakres robót objętych ST …………………………………………...2

  - Określenia podstawowe …………………………………………….2

  - Ogólne wymagania dotyczące robót……………………………….2

2. Technologia i wykonanie robót………………………………………….2,3

3. Sprzęt………………………………………………………………………3

4. Transport…………………………………………………………………..3,4

5. Obmiar robót………………………………………………………………4

6. Odbiór robót……………………………………………………………….4

7. Podstawa płatności……………………………………………………….4

- 1 -

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Remontu i pokrycia dachu hydroizolacją

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont dachu z wykonaniem hydroizolacji połaci 
budynku przedszkola nr 35 w Koszalinie przy ul. Rodła 10”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia izolacji dachu z wykorzystaniem poliuretanowego materiału uszczelniającego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robót związanych z pokryciem dachu wykorzystując poliuretanowe systemy uszczelniające,  winno być zlecone wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technologicznej, (kart technicznych) materiałów zastosowanych. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z zastosowaniem poliuretanowych systemów uszczelniających należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawca określa termin rozpoczęcia i zakończenia robót

2. Technologia i wykonanie robót

2.1. Kolejność Robót

- 2

- oczyszczenie dachu z wszelkich elementów luźnych i innych zanieczyszczeń

- skuć odpadające tynki z kominów oraz rozebrać wokół nich wszystkie obróbki blacharskie

- wstawić dodatkowe łaty z papy w miejscach brakujących

- zdemontować, rozebrać skorodowane obróbki blacharskie ogniomurów ( ścian kolankowych)

- zagruntować całą powierzchnię dachu uniwersalnym dwukomponentowym podkładem stosowanym przy hydroizolacji i impregnacji na powierzchniach chłonnych i niechłonnych.

- zaaplikować na całej powierzchni dachu bezszwową, aromatyczną, aplikowaną na zimno, jednoskładnikową płynną membranę poliuretanową na bazie ksylenu. Odporną na wodę i mróz, promieniowanie UV . Membrana powinna zachowywać swoje właściwości mechaniczne w temp. od -40°C do + 90°C

- wzmocnić dach na całej powierzchni oraz na łączeniach ze ścianami  nietkaną włókniną poliestrową o gramaturze 60gr/m2, szer. 1,0m na zakłady lub innym materiałem wzmacniającym o podobnych właściwościach .

- zaaplikować na całej powierzchni dachu bezszwową, aromatyczną, aplikowaną na zimno, jednoskładnikową płynną membranę poliuretanową na bazie ksylenu lub wykonać aplikację z materiału podobnego o zbliżonych parametrach – wielokrotnie nie mniej niż 4 razy

-zastosować jako warstwę zamykającą wysokiej klasy, aplikowaną na zimno, jednoskładnikową alifatyczną powłokę poliuretanową na bazie ksylenu, stosowaną jako warstwa zamykająca końcową, na całej powierzchni dachu.

- wymagane dokumenty: wszystkie materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty, karty charakterystyki, Europejską ocenę techniczną ETA lub alternatywną KOT(  Krajowa Ocena Techniczna)

2.2. Obróbki blacharskie

- blacha ocynkowana  grub. 0,65 -070 mm lub powlekana o szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm

- wykonanie obróbek –pokrycie czap kominowych

- wykonanie obróbek – pokrycie ognimurów i kominów

- naprawa rynien i sprawdzenie ich szczelności , wyczyszczenie i lutowanie pęknięć

- wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem  płaskim

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego

4. Transport

- 3 -

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Transport materiałów i sprzętu jak również wywóz i  utylizacja odpadów należy do zadań   wykonawcy

5. Obmiar robót

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest m2. Wizja lokalna jest wymagalna, przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym a prawidłowość wyliczenia ilości i czynności do wykonania spoczywa na wykonawcy.

6. Odbiór robót

6.1. Zgodność robót z Kosztorysem i Specyfikacją

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Kosztorysem

6.2.Odbiór częściowy

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych.

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża

- dokładności zagruntowania podłoża

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

6.3.Odbiór końcowy

1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.

4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.

9. Podstawa płatności

Wyłączono z zakresu opracowania.

- 4 -