ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla zadania pn.
„Sukcesywna dostawa naturalnego kruszywa łamanego oraz żwiru sianego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg dla Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej”

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna, zwana dalej „ST”, określa wymagania techniczne, jakościowe, organizacyjne oraz zasady odbioru naturalnego kruszywa łamanego i żwiru sianego dostarczanych w ramach realizacji zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa naturalnego kruszywa łamanego oraz żwiru sianego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg dla Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej”.
1.2. Specyfikacja stanowi opis przedmiotu zamówienia i jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Projektowanych Postanowień Umowy.
1.3. Wymagania określone w niniejszej ST obowiązują Wykonawcę przez cały okres realizacji umowy i dotyczą wszystkich dostaw realizowanych na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.

2. Zakres stosowania
2.1. Specyfikacja ma zastosowanie do wszystkich dostaw materiałów realizowanych na potrzeby bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg dla Gminnego Zakładu Komunalnego 
z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej.
2.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszej Specyfikacji, 
a obowiązującymi przepisami prawa lub normami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
2.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją zastosowanie mają postanowienia SWZ, Projektowanych Postanowień Umowy oraz obowiązujące przepisy prawa.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy następujących materiałów:
1. kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm – w ilości 300 Mt; 
2. kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 31,5/63 mm – w ilości 850 Mt; 
3. miału granitowego frakcji 0/4 mm – w ilości 220 Mt; 
4. kruszywa łamanego granitowego frakcji 4/31,5 mm – w ilości 400 Mt; 
5. żwiru sianego frakcji 0/4 mm – w ilości 530 Mt. 
Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych określających rodzaj materiału, ilość, miejsce oraz termin dostawy.

4. Przeznaczenie materiałów
4.1. Kruszywo łamane
Kruszywo łamane przeznaczone jest w szczególności do:
· bieżącego utrzymania dróg, 
· remontów nawierzchni dróg gruntowych, 
· uzupełniania ubytków i kolein, 
· wykonywania oraz wzmacniania poboczy, 
· wykonywania zjazdów, 
· profilowania i utwardzania dróg, 
· wykonywania warstw odsączających i wzmacniających. 
4.2. Żwir siany
Żwir siany przeznaczony jest do:
· zimowego utrzymania dróg, 
· zimowego utrzymania chodników, 
· zwiększania szorstkości nawierzchni w okresie zimowym. 

5. Wymagania ogólne
5.1. Wszystkie dostarczane materiały muszą być pełnowartościowe, jednorodne jakościowo oraz odpowiadać wymaganiom niniejszej Specyfikacji.
5.2. Kruszywa powinny pochodzić z legalnie eksploatowanych złóż oraz być przeznaczone do zastosowań w budownictwie drogowym.
5.3. Materiał powinien zachowywać jednorodne uziarnienie odpowiadające deklarowanej frakcji oraz zapewniać właściwości umożliwiające jego prawidłowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
5.4. Niedopuszczalne jest dostarczanie materiału:
· zanieczyszczonego, 
· zbrylonego, 
· zamarzniętego, 
· zawilgoconego w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłowe wykorzystanie, 
· wykazującego oznaki segregacji ziaren. 
5.5. Materiał nie może zawierać:
· gliny, 
· iłów, 
· humusu, 
· torfu, 
· korzeni, 
· odpadów budowlanych, 
· gruzu, 
· asfaltu, 
· betonu, 
· cegły, 
· szkła, 
· metali, 
· drewna, 
· tworzyw sztucznych, 
· odpadów komunalnych, 
· innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć jego właściwości użytkowe. 
5.6. Kruszywo oraz żwir siany powinny być dostarczane w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Wymagania techniczne
6.1. Wymagania normowe
Wszystkie oferowane kruszywa powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub normy równoważnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Parametry określone w niniejszej Specyfikacji należy traktować jako wymagania minimalne.
Dopuszcza się zaoferowanie materiałów o parametrach wyższych od wymaganych, pod warunkiem zachowania zgodności z przeznaczeniem materiału.
6.2. Minimalne wymagania techniczne
	Parametr
	Kruszywo dolomitowe 0/31,5
	Kruszywo dolomitowe 31,5/63
	Kruszywo granitowe 4/31,5
	Miał granitowy 0/4
	Żwir siany 0/4

	Norma
	PN-EN 13242
	PN-EN 13242
	PN-EN 13242
	PN-EN 13242
	PN-EN 13242*

	Uziarnienie
	zgodne z deklarowaną frakcją
	zgodne z deklarowaną frakcją
	zgodne z deklarowaną frakcją
	zgodne z deklarowaną frakcją
	0/4 mm

	Zawartość pyłów
	≤ 5 %
	≤ 2 %
	≤ 2 %
	≤ 10 %
	≤ 5 %

	Odporność na rozdrabnianie (LA)
	≤ 35
	≤ 35
	≤ 30
	≤ 30
	nie wymaga się

	Mrozoodporność
	F1
	F1
	F1
	F1
	nie wymaga się

	Nasiąkliwość
	≤ 2,5 %
	≤ 2,5 %
	≤ 2,0 %
	≤ 2,0 %
	deklarowana

	Gęstość ziaren
	deklarowana
	deklarowana
	deklarowana
	deklarowana
	deklarowana

	Zanieczyszczenia organiczne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne

	Glina i iły
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne
	niedopuszczalne


* W przypadku żwiru sianego dopuszcza się materiał naturalny przeznaczony do zimowego utrzymania dróg, spełniający wymagania wynikające z właściwych przepisów i dokumentów odniesienia.
7. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych materiałów
7.1. Kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0/31,5 mm
Kruszywo przeznaczone do bieżącego utrzymania dróg gruntowych, remontów nawierzchni, uzupełniania kolein oraz wykonywania warstw wzmacniających.
Kruszywo powinno:
· posiadać uziarnienie zgodne z deklarowaną frakcją, 
· być jednorodne pod względem składu mineralnego, 
· charakteryzować się dobrą zagęszczalnością, 
· być wolne od zanieczyszczeń określonych w pkt 5, 
· spełniać wymagania określone w tabeli parametrów technicznych. 

7.2. Kruszywo łamane dolomitowe frakcji 31,5/63 mm
Kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw konstrukcyjnych, stabilizacji oraz wzmacniania nawierzchni dróg.
Materiał powinien:
· posiadać jednorodne uziarnienie, 
· zapewniać odpowiednią nośność warstwy, 
· być wolny od nadziarna i zanieczyszczeń, 
· odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji. 

7.3. Kruszywo łamane granitowe frakcji 4/31,5 mm
Kruszywo przeznaczone do wykonywania nawierzchni wymagających zwiększonej odporności na ścieranie oraz do remontów dróg o większym natężeniu ruchu.
Materiał powinien cechować się:
· wysoką odpornością na rozdrabnianie, 
· odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 
· trwałością, 
· jednorodnością, 
· odpowiednim uziarnieniem. 

7.4. Miał granitowy frakcji 0/4 mm
Miał granitowy przeznaczony jest do klinowania warstw kruszywa, wypełniania wolnych przestrzeni oraz poprawy zagęszczenia nawierzchni.
Materiał powinien:
· być jednorodny, 
· nie zawierać zbryleń, 
· nie zawierać zanieczyszczeń, 
· zapewniać prawidłowe klinowanie warstw konstrukcyjnych. 

7.5. Żwir siany frakcji 0/4 mm
Żwir siany przeznaczony jest do zimowego utrzymania dróg oraz chodników.
Powinien być:
· materiałem naturalnym, 
· jednorodnym, 
· sypkim, 
· niezamarzniętym, 
· wolnym od gliny, humusu, korzeni i zanieczyszczeń, 
· wolnym od odpadów budowlanych i materiałów pochodzących z recyklingu, 
· przystosowany do mechanicznego rozsypywania przy użyciu piaskarek i rozsypywarek, 
· pozbawionym domieszek soli oraz innych środków chemicznych. 

8. Dokumenty jakościowe
8.1. Każda partia materiału powinna pochodzić z legalnie eksploatowanego złoża lub zakładu produkcyjnego.
8.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość dostarczanego materiału, w szczególności:
· deklarację właściwości użytkowych (DoP), jeżeli jest wymagana, 
· dokument potwierdzający oznakowanie CE, jeżeli dotyczy, 
· kartę techniczną materiału, 
· wyniki badań laboratoryjnych producenta, 
· dokument identyfikujący partię materiału, 
· dokument potwierdzający miejsce pochodzenia kruszywa, 
· dokument WZ lub inny dokument dostawy zawierający rodzaj materiału, frakcję oraz ilość. 
8.3. Dokumenty jakościowe powinny odnosić się do partii materiału faktycznie dostarczonej Zamawiającemu.
8.4. Brak wymaganych dokumentów może stanowić podstawę odmowy odbioru dostawy do czasu ich przedłożenia, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynikał z Umowy, SWZ lub żądania Zamawiającego.

9. Transport i dostawy
9.1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
9.2. Materiał powinien być transportowany środkami transportu zapewniającymi zachowanie jego właściwości jakościowych.
9.3. Skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być czysta oraz wolna od pozostałości innych materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie kruszywa.
9.4. W czasie transportu materiał powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym zawilgoceniem.
9.5. Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach określonych w Umowie, chyba że Zamawiający uzgodni z Wykonawcą inny termin.
9.6. Miejscem rozładunku jest plac Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy, określone w zamówieniu częściowym.

10. Odbiór dostaw
10.1. Każda dostawa podlega kontroli ilościowej oraz ocenie zgodności z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej, SWZ i Umowy.
10.2. Odbiór polega w szczególności na sprawdzeniu:
· rodzaju materiału, 
· frakcji, 
· ilości, 
· kompletności dokumentów, 
· widocznej jakości materiału, 
· zgodności dostawy z zamówieniem częściowym. 
10.3. Dostawa zgodna z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej potwierdzana jest przez Zamawiającego na dokumencie WZ.
10.4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru dostawy niezgodności z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej, Umowy lub zamówienia częściowego Zamawiający może odmówić odbioru dostawy.
10.5. Odmowa odbioru dokumentowana jest Protokołem odmowy odbioru dostawy sporządzanym zgodnie z postanowieniami Umowy.


11. Kontrola jakości i badania
11.1. Jeżeli podczas odbioru powstaną uzasadnione wątpliwości co do zgodności materiału 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Zamawiający może pobrać próbki i skierować je do badań laboratoryjnych.
11.2. Zamawiający może pobierać próbki materiału do badań laboratoryjnych w każdym czasie trwania umowy.
11.3. Jeżeli jest to możliwe, próbki pobiera się w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
11.4. Z pobrania próbek sporządza się protokół, jeżeli próbki pobierane są na potrzeby badań laboratoryjnych stanowiących podstawę reklamacji lub odmowy odbioru.
11.5. W przypadku potwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami niniejszej Specyfikacji koszty przeprowadzonych badań ponosi Wykonawca.
11.6. Jeżeli wyniki badań potwierdzą zgodność materiału z wymaganiami Specyfikacji, koszty badań ponosi Zamawiający.
12. Reklamacje
12.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego materiału z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej lub postanowieniami Umowy, Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy reklamację.
12.2. Reklamacja może zostać zgłoszona w szczególności w przypadku stwierdzenia:
· niezgodności frakcji z zamówieniem częściowym, 
· przekroczenia dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń, 
· obecności materiałów obcych, 
· dostarczenia materiału zbrylonego lub zamarzniętego, 
· niezgodności parametrów jakościowych potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych, 
· braku wymaganych dokumentów jakościowych. 
12.3. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej.
12.4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie określonym w Umowie.
12.5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, do:
· odebrania zakwestionowanego materiału, 
· dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz Umowy, 
· pokrycia kosztów związanych z wymianą materiału, jeżeli obowiązek taki wynika z postanowień Umowy. 
12.6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z niniejszego punktu nie ogranicza możliwości dochodzenia innych roszczeń przewidzianych Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

13. Odrzucenie dostawy
13.1. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy w całości lub w części, jeżeli dostarczony materiał:
· nie odpowiada rodzajowi lub frakcji określonej w zamówieniu częściowym, 
· nie spełnia wymagań jakościowych określonych w niniejszej Specyfikacji, 
· zawiera zanieczyszczenia niedopuszczone niniejszą Specyfikacją, 
· został dostarczony bez wymaganych dokumentów jakościowych, 
· wykazuje widoczne oznaki pogorszenia jakości uniemożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 
13.2. Odmowa odbioru dokumentowana jest Protokołem odmowy odbioru dostawy sporządzanym zgodnie z postanowieniami Projektowanych Postanowień Umowy.
13.3. W przypadku odmowy odbioru Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zakwestionowanego materiału oraz dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami Umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

14. Rozliczenie ilości dostaw
14.1. Rozliczenie dostaw następuje na podstawie ilości materiału faktycznie dostarczonego i odebranego przez Zamawiającego.
14.2. Podstawę rozliczenia stanowią dokument WZ potwierdzony przez Zamawiającego oraz dokumenty przewozowe, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości dostarczonego materiału poprzez ważenie lub zastosowanie innych metod kontrolnych przewidzianych w Umowie.
14.4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością deklarowaną przez Wykonawcę a ilością ustaloną przez Zamawiającego, rozliczenie nastąpi według ilości faktycznie potwierdzonej, z uwzględnieniem postanowień Umowy.

15. Postanowienia końcowe
15.1. Wszystkie materiały dostarczane w ramach realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej przez cały okres obowiązywania Umowy.
15.2. W przypadku zmiany przepisów prawa lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały zgodne z obowiązującymi przepisami, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami zawartej Umowy.
15.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Techniczną zastosowanie mają postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Projektowanych Postanowień Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
15.4. Wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią minimalne wymagania jakościowe dla materiałów będących przedmiotem zamówienia.
15.5. Dopuszcza się zaoferowanie materiałów o parametrach jakościowych wyższych niż określone w niniejszej Specyfikacji, pod warunkiem zachowania ich zgodności z przeznaczeniem oraz wymaganiami obowiązujących norm.
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