M.13.03.02. WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH SPRĘŻONYCH

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i montażu prefabrykatów betonowych sprężonych - strunobetonowych dla obiektów mostowych które zostaną wykonane w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Branickiego w Choroszczy – wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Horodnianka oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej

- rozbiórka i budowa mostu na rzece Horodnianka w ciągu ul. Branickiego w Choroszczy.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, transport oraz montaż prefabrykowanych belek sprężonych strunobetonowych w ustrojach niosących obiektów mostowych.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" oraz M.13.00.00. Beton. Prefabrykat z betonu sprężonego - element z betonu sprężonego wykonany w formie, poza miejscem i przed czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy czy w wytwórni stałej. Konstrukcje z betonu sprężonego - konstrukcje betonowe, zbrojone cięgnami sprężającymi, w których siły sprężające są wywołane celowo i przekazywane na beton.

Cięgna sprężające - druty, lub ich sploty (liny) kable ze stali o wysokiej wytrzymałości, służące do wywoływania sił sprężających.

Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprężone za pomocą drutów lub splotów, naprężonych przed betonowaniem, w których przekazywanie sił sprężających z cięgien na beton dokonuje się głównie za pomocą przyczepności. Powierzchniowe skorodowanie - rdzawy nalot dający się łatwością usunąć.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

### 2.2.1.	Elementy prefabrykowane

Elementy należy wykonać z betonu o klasie określonej w Dokumentacji Projektowej stosując materiały odpowiadające wymaganiom podanym w Specyfikacjach M. 13.00.00. Beton i M. 12.00.00. Stal zbrojeniowa oraz niniejszej Specyfikacji.

### 2.2.2.	Stal sprężająca

Druty powinny być przechowywane w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie dopuszcza się układania kręgów drutu bezpośrednio na podłodze betonowej.

### 2.2.2.1. 	Badania

Partię drutu należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie powierzchni drutu,

- sprawdzenie średnicy drutu,

- sprawdzenie wymiarów i masy (wagi) kręgów,

- sprawdzenie wytrzymałości drutu na rozciąganie,

- sprawdzenie wydłużenia drutu,

- sprawdzenie granicy plastyczności drutu

- sprawdzenie liczby przegięć i badanie na zginanie,

h) sprawdzenie prostoliniowości drutu.

Ponadto należy sprawdzić atest hutniczy materiału użytego do wyrobu drutu. Na żądanie Inżyniera należy przeprowadzić analizę chemiczną materiału.

### 2.2.2.2. Zaświadczenie o jakości

Jeżeli warunki zamówienia nie przewidują inaczej, badania przeprowadza kontrola techniczna wytwórcy. Na żądanie Inżyniera podane w zamówieniu wytwórca obowiązany jest wystawić zaświadczenie zawierające wyniki przeprowadzonych badań.

Zaświadczenie powinno zawierać:

- datę wystawienia zaświadczenia,

- nazwę i adres wytwórni,

- oznaczenie,

- liczbę kręgów, numery kręgów i masę (wagę) partii,

- wyniki badań,

- podpis i pieczęć zakładu.

2.3.	Formy do produkcji belek

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu form we własnym zakresie. Projekt formy powinien uwzględniać następujące czynniki:

- dokładność wykonania elementów formy ma zabezpieczyć uzyskanie wymiarów belek określonych w Rysunkach z zachowaniem wymaganych tolerancji,

- możliwość odcinania cięgien sprężających w przewidzianej w Rysunkach odległości od czoła belki.

- Przed montażem zbrojenia należy formy oczyścić i posmarować środkiem zabezpieczającym przed przyczepnością betonu, lecz nie wpływającym szkodliwie na jakość betonu.

2.4.	Osłonki plastikowe na liny

Część lin na końcach belek ma zastosowane osłonki plastikowe dla zlikwidowania przyczepności do betonu. Ilość osłonek i zakres ich zastosowania są określone w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

### 3.2.1. Urządzenia do naciągu cięgien

### 3.2.1.1.	Zasadnicze elementy zespołu naciągowego

Zespół naciągowo - kotwiący cięgien powinien składać się z następujących zasadniczych elementów:

- prasy naciągowej,

- pompy ręcznej lub pompy z napędem elektrycznym,

- zestawu manometrów,

- przewodów olejowych.

Do naciągu cięgien należy używać zespoły naciągowe wycechowane przez upoważnione laboratorium lub ośrodek naukowo - badawczy.

### 3.2.1.2.	Prasy naciągowe

Do naciągu cięgien należy stosować prasy hydrauliczne typowe, których budowa uzależniona jest od typu cięgien. Konstrukcja prasy powinna zapewniać odpowiednią jej wytrzymałość, szczelność zapobiegającą wyciekom oleju i bezpieczeństwo obsługi. Maksymalna siła naciągu prasy powinna być przynajmniej o 30 % większa od przewidywanej wartości. Do każdej prasy powinna być załączona instrukcja obsługi oraz świadectwo zawierające:

- nazwę wytwórni,

- oznaczenie konstrukcyjne prasy,

- dopuszczalne wartości ciśnienia,

- współczynnik lub wykres sprawności,

- masę prasy,

- rok produkcji,

- wyniki kontroli technicznej.

### 3.2.1.3.	Pompy

Konstrukcja pomp ręcznych i pomp o napędzie elektrycznym powinna umożliwiać uzyskiwanie ciśnienia oleju o około 30% większego od potrzebnego do naciągu. Do naciągu należy używać pompy poddane uprzednio kontroli technicznej przez producenta lub w zakładach remontowych. Pompa powinna być wyposażona w szczegółową instrukcję obsługi.

Przy posługiwaniu się pompą o napędzie elektrycznym obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa przy posługiwaniu się urządzeniami pracującymi pod napięciem.

### 3.2.1.4.	Manometry

Do kontroli ciśnienia oleju w prasach naciągowych należy używać manometrów o klasie dokładności nie niższej niż 2,5. Zaleca się stosowanie manometrów o tak dobranym zakresie, aby przy pomiarach ciśnień wykorzystywać część tarczy powyżej 1/3 zakresu wskazań.

### 3.2.1.5.	Przewody olejowe

Dopuszcza się stosowanie wysokociśnieniowych przewodów stalowych lub elastycznych wykonanych z gumy w oplocie stalowym. Przewody olejowe powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i szczelność.

Każdy komplet przewodów powinien być zaopatrzony w atest zawierający:

- nazwę wytwórni,

- oznaczenie przewodu,

- dopuszczalną wielkość ciśnień,

- rok produkcji,

- wynik kontroli technicznej.

### 3.2.2. Kontrola urządzeń do naciągu

### 3.2.2.1.	Kontrola pras naciągowych

Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę prasy naciągowej zgodnie z instrukcją.

### 3.1.2.2.	Kontrola manometrów

Manometry podlegają ogólnym oględzinom, sprawdzeniu daty założenia plomby i dokumentu legalizującego, zgodnie z instrukcją.

### 3.1.2.3.	Kontrola przewodów olejowych

Przewody podlegają ogólnym oględzinom, pozwalającym na stwierdzenie braku uszkodzeń mechanicznych i sprawdzeniu atestu, zgodnie z instrukcją.

### 3.1.2.4.	Cechowanie zespołu naciągowego

Zespół naciągowy powinien być cechowany zgodnie z instrukcją.

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Do montażu i przeładunku prefabrykatów proponuje się zastosowanie dźwigów samochodowych o udźwigu i wysięgu odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku. Odpowiadające tym warunkom dźwigi wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi dojazdowej. Wykonawca może jednak użyć dowolnego sprzętu po zaakceptowaniu go przez Inżyniera. Podczas transportu druty i cięgna sprężające powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi zanieczyszczeniami. Do każdej przesyłki powinna być dołączona specyfikacja drutu zawierająca co najmniej:

- nazwę lub znak wytwórni,

- oznaczenie,

- liczbę kręgów,

- masę (wagę) kręgów.

Transport betonu i stali zbrojeniowej wg Specyfikacji M. 12.00.00. i M. 13.00.00.

Ustalona dla rozformowania belki wytrzymałość betonu jest również dopuszczalna dla transportu i składowania.

Podczas podnoszenia belka powinna być zawieszona na zakotwionych na jej końcach hakach.

Podczas składowania należy przestrzegać następujących warunków:

-	belka ma być podparta na krawędziakach drewnianych usytuowanych w osiach łożysk, niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochyłej poprzecznie z powodu możliwości przewrócenia i zniszczenia belki,

-	w miejscu podparcia dolna płaszczyzna stopki dolnej powinna przylegać do krawędziaka drewnianego na całej szerokości półki,

Podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu.

W miejscu składowania przy ustawianiu pierwszych skrajnych belek należy zwrócić szczególną uwagę na ich stateczność i odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością przewrócenia.

Składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności.

Pod względem gabarytowym i ciężarowym prefabrykaty powinny być dostosowane do wymogów transportu kołowego i kolejowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W projekcie tym winien się znaleźć Projekt Organizacji montażu wraz z uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru i położenia prefabrykatu).

### 5.2.1.	Właściwości mechaniczne drutów lub lin używanych do wykonania cięgna.

Właściwości mechaniczne drutów lub lin używanych do wykonania cięgna powinny być zbliżone do siebie. Zaleca się wykonywać cięgna z jednej partii.

### 5.2.2.	Szablony do wykonywania form cięgien

Cięgna wykonywane z drutów lub lin powinno się formować za pomocą odpowiednich szablonów. Szablony powinny zapewniać należyte położenie drutów lub lin względem siebie.

### 5.2.3.	Wiązanie cięgien

Wiązanie cięgien sprężających powinno zapewnić niezmienność i trwałość położenia poszczególnych drutów względem siebie, przy zachowaniu odpowiednich prześwitów zapewniających dokładne otoczenie zawiesiną cementową każdego drutu lub liny. Należy stosować w cięgnie druty i liny uporządkowane i ciągłe.

### 5.2.4.	Sprawdzenie form i deskowania

Przed układaniem cięgien należy sprawdzić prawidłowość wykonania form lub deskowania. Deskowanie powinno zapewnić całkowitą stabilizację zakotwień. Tolerancja na długości całej formy ± 0,3 cm.

### 5.2.5.	Wyznaczenie trasy poszczególnych cięgien

Wyznaczenie trasy poszczególnych cięgien należy wykonać zgodnie z Rysunkami. Tolerancja dla pojedynczego cięgna może wynosić 1 cm, a dla grupy cięgien - ±0,5 % wysokości przekroju poprzecznego elementu.

5.3.	Wykonywanie prefabrykatów

### 5.3.1. 	Warunki Ogólne i Dokumentacja Projektowa

W produkcji należy uwzględniać polskie normy podane w niniejszych Specyfikacjach. Ze względu na typizację belek prefabrykowanych i ich stosowanie dla określonych parametrów wytrzymałości – prawidłowość wykonania każdej belki powinna być potwierdzona w karcie odbioru. Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca, który jest zobowiązany do prowadzenia stałej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie jakości materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Prefabrykaty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacji Projektowej i niniejszymi Specyfikacjami.

### 5.3.2 	Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie przygotowuje się na stanowisku zbrojarskim. Wymagana jest duża dokładność wykonania, zapewniająca uzyskanie zaprojektowanych otulin zbrojenia.

### 5.3.3.	Przygotowanie formy przed montażem zbrojenia

Wewnętrzne powierzchnie formy przed montażem zbrojenia należy każdorazowo czyścić i posmarować płynem zmniejszającym powierzchniową przyczepność betonu, lecz nie wpływającym szkodliwie na jakość betonu.

### 5.3.4.	Montaż zbrojenia w formie

Zastosowane zbrojenie w formie powinno być zgodne z Rysunkami. Przed zamknięciem formy upoważniony brygadzista robót zbrojarskich ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości zmontowanego zbrojenia

### 5.3.5.	Naprężanie cięgien

Wykonawca winien opracować program sprężania belek w dostosowaniu do posiadanych pras stosowanych do naciągu cięgien zgodnie z Rysunkami. Niedopuszczalne jest sprężanie konstrukcji bez opracowanego i zatwierdzonego przez Inżyniera programu. W elementach strunobetonowych program powinien zawierać technikę i kolejność zwalniania naciągu cięgien.

Przed przystąpieniem do naprężania cięgien należy każdorazowo określić wartość rzeczywistego współczynnika sprężystości dla każdej partii lin.

Rzeczywisty współczynnik sprężystości liny E1 należy określić z zależności:

E1 =Ao/AeS w której:

Ao przyrost naprężeń w linie pod wpływem zwiększania naciągu od siły wyjściowej do siły przewidzianej na Rysunkach,

AeS sprężysta część odkształceń jednostkowych liny pod wpływem przyrostu naprężeń Ao.

Przed przystąpieniem do sprężania należy wyeliminowanie przyczepność na określonych na Rysunkach odcinkach cięgien.

Sprężanie należy prowadzić ściśle według opracowanego programu sprężania.

W celu zmniejszenia strat spowodowanych relaksacją stali należy zwiększyć siłę naciągu w zakresie zgodnym z właściwościami cięgna. Czynność ta wymaga akceptacji Inżyniera.

Wykonawca prefabrykatów powinien posiadać „Instrukcję obsługi i eksploatacji" stosowanych pras i ściśle kierować się wskazówkami w niej zawartymi. Manometry pras naciągowych muszą być pełnosprawne.

Sprężanie mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający specjalne uprawnienia, wydane przez uprawnioną instytucję.

Cechowanie zespołów naciągowych należy przeprowadzać w następujących przypadkach:

po każdym remoncie zespołu, po wymianie manometru,

-	w przypadku nie użytkowania zespołu przez 3 miesiące lub dłużej ale nie rzadziej niż raz na pół roku. Zabrania się stosowania innych olejów niż te, które zalecono w instrukcji eksploatacyjnej. W czasie naciągu cięgien należy zachować współosiowość cięgna i prasy naciągowej.

Podczas wykonywania sprężania wszystkich cięgien należy kontrolować ciśnienie, siłę naciągu i wydłużenie oraz prowadzić bieżące zapisy dokonywanych pomiarów w kartach sprężania według podanego wzoru 1. W celu umożliwienia kontrolowania poślizgu strun w czasie betonowania i obcinania strun zaleca się oznaczenie minią kilku cięgien w określonej odległości od czoła formy (przed końcówką obcinaną). W celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli prawidłowości sprężania - zaleca się ciąć cięgna jednakowej długości z dokładnością do 1 cm, a od strony biernej zakładać zakotwienia w stałej odległości od końca cięgna. Można wtedy przed rozpoczęciem betonowania stwierdzić w sposób przybliżony, czy wszystkie cięgna zostały zakotwione z jednakową siłą. Operator sprężania jest zobowiązany:

- znać instrukcje i warunki technologiczne w zakresie naciągu cięgien,

- przygotować sprzęt do sprężania,

- wykonywać bieżącą konserwację i drobne naprawy sprzętu,

- każdorazowo pomierzyć siłę naciągu i wydłużenia,

- zapisać wyniki wykonanych pomiarów oraz wypełnić kartę sprężenia według podanego wzoru,

przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy naciągu cięgien.

Wzór Karty Sprężania

KARTA SPRĘŻANIA prefabrykowanej belki strunobetonowej typ L = m

- Data wykonania sprężenia

- Numer belki

- Cięgna o średnicy mm

- gatunek stali

- Siła naciągu każdego splotu i wielkości wydłużenia co piątego splotu

| Numer splotu | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer splotu | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer splotu | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer splotu | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer splotu | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majster odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie sprężenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpisy podwykonawców : operator sprężania : Numer uprawnień: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zaleca się betonowanie sposobem jednokierunkowym od czoła belki.

Wymagane jest, aby zastosowany sposób betonowania i zagęszczania masy betonowej zapewniał jednorodność betonu zarówno na całej długości belki, jak i na całej powierzchni przekroju poprzecznego. Układanie i zagęszczanie masy betonowej w jednej formie należy wykonywać w sposób ciągły, a ewentualne przerwy awaryjne nie powinny przekraczać 1 godziny.

### 5.3.6.	Dojrzewanie i pielęgnacja betonu oraz zwalnianie naciągu

W celu zmniejszenia strat naparzania na górnej powierzchni belki - stosować należy przykrycie matami z płótna brezentowego. Zwalnianie naciągu (sprężanie) należy prowadzić wyłącznie w sposób podany w programie, który powinien zawierać technikę i kolejność zwalniania naciągu cięgien.

Wymagana wytrzymałość betonu przed przystąpieniem do zwalniania naciągu cięgien poprzez ich obcinanie ma wynosić nie mniej niż 70% wytrzymałości gwarantowanej betonu. Sprawdzenia wytrzymałości betonu należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją M. 13.00.00. (PN-88/B-06250).

Dodatkowe sprawdzenie należy wykonać za pomocą sklerometru lub betonoskopu - niezwłocznie po wyjęciu belki z formy (w odległości 0.5 m od końca belki oraz w środku rozpiętości)

Warunki dalszego dojrzewania betonu do pełnej wytrzymałości powinny być następujące:

- należy zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do osiągnięcia pełnej wytrzymałości

- powierzchnie odsłonięte powinny być chronione przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (wiatr, nasłonecznienie, mróz)

- beton belki powinien być poddany stałemu nawilgoceniu np. przez polewanie wodą co najmniej przez 3 dni

- przy temperaturze poniżej +5°C nie należy polewać betonu, lecz stosować maty ocieplające.

### 5.3.7.	Demontaż formy i wyjęcie belki z formy

Roboty demontażowe obejmują:

- zdjęcie pokrywy brezentowej,

- pierwsze obcięcie palnikiem cięgien,

- demontaż formy,

- podniesienie belki,

- odtransportowanie belki na tymczasowe składowisko.

5.4. Montaż belek

Na budowie belki powinny być składowane na podkładkach w pozycji pionowej. Przed przystąpieniem do montażu belek należy ocenić ich stan techniczny oraz sprawdzić czy pręty przeznaczone do zespolenia z nadbetonem są wyprostowane i oczyszczone. Przy montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na przyczółkach (poprzez podlewkę z zaprawy niskoskurczowej grubości ~1 cm, wylewaną bezpośrednio przed układaniem belek).

Poszczególne belki należy układać w rozstawie względem siebie zgodnym z Rysunkami. Szczeliny między belkami w przęsłach należy przed zabetonowaniem nadbetonu uszczelnić (zgodnie z Rysunkami). Te same szczeliny między belkami na odcinku podparcia (przegubu) należy bezpośrednio przed betonowaniem nadbetonu zalać betonem o kruszywie drobnoziarnistym.

Przed przystąpieniem do betonowania nadbetonu i uszczelnień miedzy belkami w miejscach podparć powierzchnie belek stykające się z nowym betonem, jak również powierzchnie deskowania - należy starannie zwilżyć wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2.	Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Kontrola zbrojenia, betonu, rusztowań i deskowania wg Specyfikacji M. 12.00.00 i M. 13.00.00

6.3.	Kontrola i odbiór cięgien w konstrukcji

W czasie kontroli należy sprawdzić:

a) typ zmontowanych cięgien,

b) zgodność z Rysunkami rozstawu oraz tras cięgien w poszczególnych przekrojach.

6.4.	Kontrola naciągu cięgna

Podstawą do określania wielkości siły w cięgnie jest pomiar ciśnienia w prasach, z równoczesnym pomiarem wydłużenia cięgna. Pomiary wydłużenia należy wykonać z dokładnością do 1 mm, a pomiar ciśnienia – z dokładnością do najmniejszej podziałki manometru.

6.5.	Ocena prawidłowości naciągu

Ocena prawidłowości naciągu powinna być wykonana na podstawie danych z dziennika sprężania,, który należy prowadzić w czasie naciągu cięgien. Konstrukcję należy uznać za dostatecznie sprężoną, jeżeli uzyskana siła sprężająca odpowiada danym założonym na Rysunkach z tolerancją 5%. W przypadku uzyskania wartości sprężającej mniejszej od 95% projektowanej, decyzję o przyjęciu sprężanej konstrukcji powinien podjąć Inżynier na podstawie analizy Rysunków.

6.6.	Kontrola naprężania cięgien

### 6.6.1.	Podczas naprężania cięgien zaleca się stosowanie następujących metod kontroli:

- pomiary ciśnienia w prasie naciągowej,

- pomiary całkowitych wydłużeń cięgien z uwzględnieniem strat w zakotwieniach

- bezpośrednie pomiary strat na skutek tarcie cięgien

- pomiary strzałki wygięcia elementu sprężonego,

- pomiary jednostkowych odkształceń cięgien,

- pomiary jednostkowych odkształceń drutów,

- pomiary odkształceń elementu sprężanego.

W elementach strunobetonowych pomiar strzałki wygięcia elementu wg [d] oraz pomiary odkształceń elementu wg [g] należy prowadzić w czasie zwalniania naciągu. Kontrola [a] i [b] powinny być stosowane przy każdym zabiegu naprężania cięgien. Rodzaje kontroli wg [c] - [g] należy stosować w określonych niżej przypadkach.

Pomiary strat spowodowanych tarciem cięgien wg [c] należy prowadzić:

- przynajmniej w trzech pierwszych prefabrykowanych belkach dla wszystkich cięgien przy uruchamianiu produkcji belek, w elementach i obiektach sprężanych dwustronnie dla wszystkich cięgien.

W przypadku dużej rozbieżności między zamierzonymi wartościami oporu tarcia, przekraczających 10% wartości średniej, należy wartość tych strat zmierzyć w dalszych trzech belkach.

Pomiarów tych można nie wykonywać dla cięgien prostoliniowych o długości nie przekraczającej 10 m.

Pomiary strzałek elementów sprężanych wg [d] należy prowadzić przynajmniej w trzech pierwszych prefabrykowanych elementach przy uruchamianiu produkcji.

Stosowanie metod kontroli wymienionych w [e], [f] i [g] zaleca się w przypadku obiektów lub elementów prototypowych oraz w uzasadnionych przypadkach na życzenie Projektanta lub Inżyniera.

### 6.6.2.	Pomiary ciśnienia w prasie

Naciąg cięgien należy prowadzić na podstawie wskazań ciśnienia oleju w prasach naciągowych. Pomiary ciśnienia w prasie naciągowej należy wykonywać za pomocą manometrów odpowiadających wymaganiom podanym w 3.1.1.4 i 3.1.2.2. Ciśnienie należy odczytywać z dokładnością do najmniejszej podziałki manometru.

Przy określaniu siły naciągu z pomiaru ciśnienia należy uwzględnić wyniki cechowania zespołu naciągowego, co powinno być uwidocznione w nomogramie prasy. Nomogram powinien zawierać wielkość sił w prasie z uwzględnieniem sprawności prasy dla każdej wielkości ciśnienia oleju w prasie naciągowej.

### 6.6.3.	Pomiary całkowitych wydłużeń cięgien

Pomiary wydłużeń należy wykonywać od strony prasy i od strony przeciwnej (bez prasy) mierząc występujące wielkości wydłużeń i poślizgów w czasie naciągu i kotwienia. Wymagana dokładność pomiarów powinna wynosić 1 mm. Pomiary wielkości przemieszczeń obu końców naprężanego cięgna należy wykonywać względem ścian czołowych. W uzasadnionych przypadkach przy obliczaniu wydłużeń cięgien na podstawie pomiarów wykonanych w wyżej podany sposób, należy uwzględnić odkształcenie sprężanego elementu. Za stan wyjściowy przy pomiarach wydłużeń należy przyjąć stan odkształceń cięgien, jaki ma miejsce przy sile naciągu równej 10 -=- 20 % wartości projektowanej siły naciągu. Całkowite wydłużenie cięgien należy obliczyć na podstawie otrzymanych pomiarów wydłużeń przez ekstrapolację, przyjmując, że wykres zależności LL. dla cięgien w zakresie od zera do około połowy projektowanej siły jest prostoliniowy. Przy obliczaniu przewidywanych wydłużeń można przyjmować następujące współczynniki sprężystości (E):

- dla cięgien z równoległych wiązek drutów poddawanych uprzednio zabiegowi przeciągania do siły o 10 % większej od projektowanej wartości siły naciągu : E = 2 x 106 kG/cm2 (196 x 105 N/cm2),

- dla cięgien linowych współczynnik sprężystości należy dla każdej partii określać doświadczalnie.

Dopuszczalne różnice między rzeczywistymi i przewidywanymi wydłużeniami wynoszą 10%.

Jeżeli zmierzone wartości wydłużeń są niezgodne z przewidywanymi wartościami wydłużeń ponad dopuszczalną wartość, z uwzględnieniem tolerancji, należy przerwać sprężanie i określić przyczynę niezgodności.

W przypadku niemożności usunięcia przyczyny niezgodności ostateczna decyzja może być powzięta po przeprowadzeniu udokumentowanej analizy.

### 6.6.4. Bezpośrednie pomiary strat na skutek tarcia cięgien

Wielkość całkowitych strat siły w cięgnie na skutek tarcia można określić jako różnicę wartości siły naciągu od strony czynnej prasy i siły w cięgnie na przeciwległym końcu. Wartości siły naciągu można określić przez pomiar ciśnienia w prasie, zaś wartość siły w przeciwległym końcu cięgna mierzy się dynamometrem. Zamiast dynamometru dopuszcza się użycie drugiej prasy naciągowej z manometrem pod warunkiem spełnienia przez nią wymagań zgodnie z 3.1.2. i 6.5.2.

Do pomiarów ciśnienia w prasach i dynamometrach podczas określania strat zaleca się stosowanie manometrów o wyższej klasie dokładności niż podczas sprężania np. 1,5 lub 1,0. W przypadku gdy w badanych cięgnach średnia mierzona wartość strat na skutek tarcia przekracza więcej niż o 5% wartość obliczeniową, należy przeprowadzić analizę strat i odpowiednio skorygować naciąg.

6.7.	Dodatkowe wymagania dotyczące rusztowań i deskowań

- dopuszczalne przesunięcie płaszczyzny deskowania w stosunku do położenia projektowanego wynosi 2% wymiaru elementu, mierzonego prostopadle do tej płaszczyzny, jednak nie więcej niż 6 mm;

- dopuszczalne lokalne nierówności powierzchni przy sprawdzaniu łatą długości 3 m, mierzone w dwóch prostopadłych kierunkach wynoszą 4 mm;

- rusztowania, deskowania i formy powinny być wykonane z podniesieniem wykonawczym; odchyłka wielkości podniesienia wykonawczego nie powinna przekraczać L20 % w stosunku do wartości przewidywanej.

6.8.	Elementy prefabrykowane

### 6.8.1.	Wymagania ogólne

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek wymiarów podanych w tabelach a - c.

Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach żelbetowych są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymagań Specyfikacji M.

13.03.01. Pustki, raki i wykruszyny w elementach prefabrykowanych są dopuszczalne w granicach podanych w M. 13.03.01 dla elementów żelbetowych.

Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej na Rysunkach klasie betonu.

### 6.8.2.	Dopuszczalne wartości odchyłek wymiarów prefabrykatów

Jeżeli Dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny być zgodne z wartościami podanymi w normie EN 13369:2004.

6.9.	Montaż prefabrykatów

### 6.9.1.	Ogólne zasady montażu

Montaż prefabrykatów powinien się odbywać według opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera programu zapewnienia jakości.

### 6.9.2.	Dokładność montażu

Elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z wymaganiami wg w normie EN 13369:2004. Różnice strzałek krzywizny dźwigarów głównych, montowanych w tym samym przęśle, mierzone w płaszczyźnie pionowej, nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek przesunięcia w pionie.

6.10.	Badania

### 6.10.1.	Program badań

- badania w czasie budowy,

- badania po zakończeniu budowy,

- badania dodatkowe.

### 6.10.2.	Badania w czasie budowy

Ogólne zasady badania konstrukcji mostowych z betonu sprężonego w czasie budowy powinny być zgodne ze Specyfikacją M. 13.00.00. Badania w czasie budowy obejmują:

a) sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie konstrukcji pomocniczych,

- sprawdzenie elementów prefabrykowanych,

- sprawdzenie zbrojenia elementów z betonu sprężonego,

- sprawdzenie robót betonowych,

- sprawdzenie sprężania konstrukcji,

- sprawdzenie montażu prefabrykatów,

h) sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych,

i) sprawdzenie całości budowli betonowanej na miejscu.

Badania dodatkowe wykonuje się w przypadku, gdy co najmniej jedno badanie z powyższych dało wynik

niezadowalający lub wątpliwy.

### 6.10.3. Opis badań w czasie budowy

Sprawdzenie materiałów polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów, porównaniu ich z założonymi w Dokumentacji Projektowej, stwierdzeniu zgodności z normami przedmiotowymi oraz świadectwami jakości i protokołami odbioru. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych polega na kontroli:

- ogólnego wyglądu prefabrykatu,

- wytrzymałości betonu w prefabrykacie,

- wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi,

Sprawdzenie zbrojenia elementów z betonu sprężonego polega na kontroli:

- zbrojenia ze stali prętowej zwykłej zgodnie z warunkami podanymi w M. 12.00.00.

- montażu cięgien sprężających zgodnie z warunkami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie robót betonowych należy wykonać zgodnie z zasadami przyjętymi w M.13.00.00. Sprawdzenie sprężania konstrukcji należy wykonać wg niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać:

- dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm,

- dla pomiarów liniowych 0,1 %.

Sprawdzenie warunków transportu i składowania polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji.

Ocena wyników badań

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest zgodnie z normą.

W szczególności należy ustalić:

- czy stwierdzenie odchyłki od Rysunków przekraczają wartości dopuszczalne,

- rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia,

- wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu.

W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót należy uznać za niezgodne z normą. Roboty wykonane niezgodnie z normą nie mogą być przyjęte. W przypadku takim sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte w formie protokołu Zaświadczenie o jakości (atest)

Dla wyprodukowanych elementów wytwórnia musi wystawić atest zawierający: datę wystawienia atestu nazwę i adres producenta wykaz cech elementów objętych atestem krótki opis przeprowadzonych badań z wynikami podpisy osób przeprowadzających badania

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego i odebranego elementu strunobetonowego typu zgodnego z Dokumentacją.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

8.2.	Szczegółowe zasady odbioru robót

Dokonuje się następujących odbiorów : W przypadku prefabrykacji belek przez Wykonawcę należy przeprowadzić odbiór:

- formy stalowej, rusztowań i deskowania, zbrojenia belek,

- betonu i jego składników, stali sprężającej w zakresie typu i rozstawu zastosowanych cięgien,

- naprężenia cięgien.

- oceny prawidłowości naciągu, pomiaru strzałki podniesienia belki,

- pomiaru odkształceń belki,

- pomiaru całkowitych wydłużeń cięgien.

W przypadku gotowych prefabrykatów należy przeprowadzić odbiór przed wbudowaniem:

- sprawdzenia gładkości powierzchni belek (rysy, raki),

- sprawdzenia wymiarów geometrycznych belek i porównania ewentualnych odchyłek z dopuszczalnymi,

-	sprawdzenie warunków transportu i składowania prefabrykatów, odbioru montażu belek,
Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej Specyfikacji.

9.	PODSTAWA PŁATNOOECI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9.2.	Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

-	Wykonanie prefabrykację belki wraz z zakupem materiałów, wykonaniem sprężenia, wszelkich prób
i badań oraz atestów.

lub

- zakup i dostawa gotowych prefabrykatów,

- wykonanie i rozbiórkę pomostów roboczych,

- urządzenia do montażu i montaż zgodnie z dokumentacją,

- wykonanie podlewek z zaprawy niskoskurczowej wzdłuż linii podparcia,

- uszczelnienie styków belek,

- wykonanie niezbędnych pomiarów,

- uprzątnięcie placu budowy, likwidację skutków montażu i rekultywację terenu,

- konieczne roboty towarzyszące,

- odpady i materiały pomocnicze.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1	Normy

STWIORB M.12.01.00 ,STWIORB. M.13.01.00

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

10.2	Inne dokumenty

Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.