Załącznik Nr 1.4 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(znak postępowania: RKS.271.12.2026)
CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: UBRANIA SPECJALNE – 10 SZT.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ urządzenia
	UBRANIE SPECJALNE 

	Zastosowanie:
	Ubrania specjalne będą wykorzystywane przez podmioty obrony cywilnej (jednostki OSP) dla zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości skutecznego działania strażakom OSP podczas prowadzenia przez nich akcji ratowniczych i gaśniczych (usuwania skutków zdarzeń kryzysowych), odbywających się w warunkach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ratowników.



	Typ:
	Ubranie specjalne

	Model ubrania:
	· Dwuczęściowe (kurtka oraz spodnie)

	Rozmiary:
	· gama rozmiarów, pozwalająca dobrać odpowiedni rozmiar – od rozmiaru M do XXL (lub od rozmiaru 2 do rozmiaru 7)

	Świadectwa i certyfikaty i dopuszczenia CNBOP:
	· PN-EN 469:2021-01 lub równoważne,
· EN ISO 13688:2013 lub równoważne,
· Spełnienie norm wynikających z rozporządzeń MSWiA,
· Świadectwo Dopuszczenia CNBOP lub równoważne.

	Pozostałe parametry:
	Warstwa zewnętrzna:
· tkanina w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego aramidu,
· skład: 93-95 % metaaramid, 4-5% paraaramid, 1-2% antystatyk,
· gramatura: minimum 210 g/m².
Membrana:
· membrana PTFE,
· nośnik z włókniny 100% aramidowy,
· gramatura: 120-130 g/m².
Wkład termoizolacyjny:
· podszewka: po ok. 50% aramidowy i viskoza FR,
· filc: 100% włókna aramidowe,
· łączna gramatura: 195-200 g/m².
Perforowane taśmy odblaskowe: tak
· taśmy odblaskowe – preferowana szerokość – 50 -75 mm

	Dokumentacja techniczna:
	· Całość dokumentacji technicznej wydanej przez Producenta w języku polskim



