PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

I. ZASADY OGÓLNE – RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW

Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności w Programie Prac Konserwatorskich, Dokumentacji Badań Stratygraficznych oraz Projekcie Architektoniczno-Budowlanym, pojawiają się nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów i producentów, Zamawiający – zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy PZP – dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Przez produkt równoważny należy rozumieć taki, który:

- posiada parametry techniczne, fizykochemiczne i użytkowe nie gorsze niż wskazane,

- spełnia wymagania określone w niniejszym załączniku,

- zapewnia równoważną skuteczność użytkową i konserwatorską.

Parametry równoważności należy rozumieć jako minimalne wymagania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające te wymagania lub wykazujące równoważną skuteczność użytkową, potwierdzoną dokumentacją techniczną, badaniami lub doświadczeniem w zastosowaniach konserwatorskich.

Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez przedstawienie:

- kart technicznych,

- wyników badań,

- aprobat technicznych,

- lub innych dokumentów potwierdzających właściwości materiałów.

Zastosowanie materiału równoważnego wymaga akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

II. TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW

| Nazwa preparatu/Producent | Przeznaczenie | Parametry równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| KSE 300/Remmers | Preparat do wzmocnienia strukturalnego | Preparat konsolidującyjny na bazie związków krzemoorganicznych, dopuszczony do stosowania w konserwacji zabytków o minimalnych parametrach: - baza chemiczna: estry kwasu krzemowego (etylokrzemiany) - mechanizm działania: tworzenie żelu krzemionkowego (SiO₂) w porach materiału - zawartość substancji czynnej (SiO₂): min. 25% - zdolność penetracji: potwierdzona w karcie technicznej lub badaniach producenta jako odpowiednia do konsolidacji materiałów mineralnych (np. kamienia, cegły) - brak tworzenia szczelnej powłoki powierzchniowej - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ – brak istotnego zwiększenia po aplikacji (zachowanie paroprzepuszczalności) - zmiana kolorystyki: brak widocznych zmian powierzchni po zastosowaniu - kompatybilność z mineralnymi materiałami budowlanymi, w tym historycznymi |
| Injektionsleim 2K/ Remmers | Preparat do wypełniania szczelin i odspojeń. | Mineralny szlam iniekcyjny na bazie spoiw mineralnych o minimalnych parametrach: - materiał dwuskładnikowy do iniekcji - konsystencja umożliwiająca iniekcję w drobne szczeliny (potwierdzona w karcie technicznej lub badaniach producenta) - zdolność do wypełniania szczelin i pustek w materiałach mineralnych (np. od ok. 0,2 mm lub równoważna skuteczność) - wytrzymałość mechaniczna dostosowana do wzmacnianego podłoża (zalecana w zakresie kilku–kilkudziesięciu MPa lub równoważna) - przyczepność do podłoży mineralnych potwierdzona badaniami producenta - ograniczony skurcz po związaniu (brak powstawania rys i odspojeń) - kompatybilność z materiałami mineralnymi, w tym historycznymi |
| RenoPutz/Optolith | Zaprawa do uzupełniania lokalnych ubytków tynku | Drobnoziarnista masz szpachlowa o parametrach: - zaprawa mineralna (np. wapienna, wapienno-cementowa lub równoważna) przeznaczona do prac renowacyjnych - wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS I–CS III wg PN-EN 998-1 lub równoważna - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≤ 15 lub równoważna paroprzepuszczalność - przyczepność do podłoża: ≥ 0,2 MPa - uziarnienie dostosowane do grubości uzupełnienia (możliwość stosowania warstwowo) - kompatybilność z istniejącymi tynkami mineralnymi, w tym historycznymi (brak nadmiernej sztywności i naprężeń) - nie powoduje zmian barwy ani struktury powierzchni, |
| Risegrunt/Optolith | Grunt | Preparat gruntujący do podłoży mineralnych pod warstwy tynkarskie / renowacyjne o minimalnych parametrach: - preparat gruntujący do podłoży mineralnych (np. pod tynki, zaprawy renowacyjne) - zdolność do regulacji chłonności podłoża i poprawy przyczepności kolejnych warstw (potwierdzona w karcie technicznej) - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≤ 50 lub równoważna paroprzepuszczalność - brak tworzenia szczelnej, nieprzepuszczalnej powłoki na powierzchni - kompatybilność z podłożami mineralnymi oraz systemami tynków renowacyjnych - możliwość stosowania na podłożach historycznych |
| Ecofinisch/Optolith | Cienkowarstwowy tynk zbrojony mikrowłóknami | Cienkowarstwowa zaprawa wykończeniowa do powierzchni tynków mineralnych o minimalnych parametrach: - zaprawa mineralna (np. wapienna, wapienno-cementowa lub równoważna) do wykonywania warstw wykończeniowych - maksymalne uziarnienie: ≤ 0,5 mm - możliwość wykonywania cienkowarstwowych wypraw (ok. 1–3 mm) - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≤ 15 lub równoważna paroprzepuszczalność - przyczepność do podłoża mineralnego: ≥ 0,2 MPa - możliwość uzyskania gładkiej, drobnoziarnistej faktury powierzchni - kompatybilność z mineralnymi systemami tynków, w tym stosowanymi w obiektach zabytkowych - odporność na powstawanie rys skurczowych (potwierdzona właściwościami zaprawy lub dodatkami modyfikującymi) |
| Silisan Plus/Optolith | Elewacyjna farba zolo-silikatowa. | Elewacyjna farba do podłoży mineralnych stosowanych w obiektach zabytkowych o minimalnych parametrach: - farba elewacyjna do podłoży mineralnych (np. na bazie spoiwa krzemianowego, krzemianowo-organicznego lub równoważna) - współczynnik Sd: ≤ 0,1 m lub równoważna wysoka paroprzepuszczalność - nasiąkliwość powierzchniowa: ≤ 0,5 kg/m²·h⁰˙⁵ lub równoważna - trwała przyczepność do podłoży mineralnych potwierdzona w karcie technicznej lub badaniac - odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV - brak tworzenia szczelnej powłoki ograniczającej dyfuzję pary wodnej - kompatybilność z podłożami mineralnymi, w tym tynkami historycznym |
| Ledan TB 1/Kremer Pigmente | Preparat iniekcyjny | Preparat iniekcyjny do stabilizacji i konsolidacji osłabionych struktur murów o minimalnych parametrach: - preparat iniekcyjny do stosowania w materiałach mineralnych (mur, cegła, zaprawy) - lepkość umożliwiająca iniekcję w szczeliny o szerokości od ok. 0,2 mm lub równoważna skuteczność iniekcji potwierdzona dokumentacją producenta - wytrzymałość na ściskanie po związaniu: min. 2 MPa, dostosowana do podłoża (bez nadmiernego usztywnienia) - przyczepność do podłoży mineralnych: min. 0,2 MPa lub równoważna potwierdzona badaniami - skurcz: ≤ 1% lub brak powstawania rys i odspojeń po związaniu - zdolność do wypełniania pustek i stabilizacji struktury materiału (potwierdzona dokumentacją producenta lub badaniami) - kompatybilność z materiałami mineralnymi, w tym historycznymi |
| PLM S /Art-Konserwacja | Preparat iniekcyjny. | Preparat do wzmocnienia i konsolidacji osłabionych materiałów mineralnych (np. tynków, zapraw, detali architektonicznych) o minimalnych parametrach: - preparat przeznaczony do konsolidacji materiałów mineralnych stosowanych w obiektach zabytkowych - zdolność penetracji w strukturę materiału oraz jego wzmocnienia (potwierdzona dokumentacją producenta lub badaniami) - wytrzymałość na ściskanie po zastosowaniu: wzrost wytrzymałości materiału lub min. 1 MPa dla wzmocnionej struktury - brak tworzenia szczelnej powłoki powierzchniowej (zachowanie paroprzepuszczalności) - zmiana kolorystyki: brak widocznych zmian powierzchni po zastosowaniu - kompatybilność z materiałami mineralnymi, w tym historycznymi (brak szkodliwych reakcji i naprężeń) - odporność na działanie czynników atmosferycznych |
| Korroplex/Forch | Preparat do pasywacji powierzchni metalu | Preparat do pasywacji i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych o minimalnych parametrach: - preparat do pasywacji i zabezpieczenia antykorozyjnego stali lub innych metali żelaznych - przyczepność do podłoża metalowego: min. 1,0 MPa lub równoważna potwierdzona badaniami - skuteczność antykorozyjna potwierdzona badaniami lub dokumentacją producenta (np. badania w komorze solnej lub równoważne) - możliwość stosowania na powierzchniach z oznakami korozji (po odpowiednim przygotowaniu podłoża) - kompatybilność z systemami powłok malarskich (możliwość dalszego malowania bez pogorszenia przyczepności) - odporność powłoki na działanie czynników atmosferycznych |
| Sterinol | Środek do dezynfekcji biobójczej ścian. | Środek do dezynfekcji biobójczej powierzchni ścian (usuwanie grzybów, pleśni i glonów) o minimalnych parametrach: - preparat biobójczy przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych (ściany, tynki) - działanie: grzybobójcze i algobójcze (skuteczność potwierdzona dokumentacją producenta lub badaniami) - dopuszczenie do obrotu jako produkt biobójczy zgodnie z obowiązującymi przepisami - możliwość stosowania na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków (zgodnie z zakresem prac) - brak powodowania uszkodzeń lub trwałych przebarwień podłoży mineralnych - możliwość stosowania przed wykonaniem kolejnych warstw (np. tynków, farb) |
| Prewentol | Środek do dezynfekcji biobójczej ścian | rodek do dezynfekcji biobójczej powierzchni ścian (usuwanie grzybów, pleśni i glonów) o minimalnych parametrach: - preparat biobójczy przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych (ściany, tynki) - działanie: grzybobójcze i algobójcze (skuteczność potwierdzona dokumentacją producenta lub badaniami) - dopuszczenie do obrotu jako produkt biobójczy zgodnie z obowiązującymi przepisami - możliwość stosowania na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków (zgodnie z zakresem prac) - brak powodowania uszkodzeń lub trwałych przebarwień podłoży mineralnych |
| Lichenicida | Środek do dezynfekcji biobójczej ścian. | Środek do dezynfekcji biobójczej powierzchni ścian (usuwanie grzybów, pleśni i glonów) o minimalnych parametrach: - preparat biobójczy przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych (ściany, tynki) - działanie: grzybobójcze i algobójcze (skuteczność potwierdzona dokumentacją producenta lub badaniami) - dopuszczenie do obrotu jako produkt biobójczy zgodnie z obowiązującymi przepisami - możliwość stosowania na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków (zgodnie z zakresem prac) - brak powodowania uszkodzeń lub trwałych przebarwień podłoży mineralnych - możliwość stosowania przed wykonaniem kolejnych warstw (np. tynków, farb) |
| Brescciani | Środków do dezynfekcji i zabezpieczania murów | Środek do dezynfekcji oraz zabezpieczania murów przed rozwojem mikroorganizmów (grzybów, pleśni, glonów) o minimalnych parametrach: - preparat biobójczy przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych (mury, tynki) - działanie: grzybobójcze i algobójcze oraz ograniczające ponowny rozwój mikroorganizmów (potwierdzone dokumentacją producenta lub badaniami) - dopuszczenie do obrotu jako produkt biobójczy zgodnie z obowiązującymi przepisami - możliwość stosowania na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków (zgodnie z zakresem prac) - brak powodowania uszkodzeń lub trwałych przebarwień podłoży mineralnych - możliwość stosowania jako przygotowanie pod dalsze warstwy lub jako zabezpieczenie powierzchni |
| Coverax | Środków do dezynfekcji i zabezpieczania murów przed mikroorganizmami | Środek do dezynfekcji oraz zabezpieczania murów przed rozwojem mikroorganizmów (grzybów, pleśni, glonów) o minimalnych parametrach: - preparat biobójczy przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych (mury, tynki) - działanie: grzybobójcze i algobójcze oraz ograniczające ponowny rozwój mikroorganizmów (potwierdzone dokumentacją producenta lub badaniami) - dopuszczenie do obrotu jako produkt biobójczy zgodnie z obowiązującymi przepisami - możliwość stosowania na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków (zgodnie z zakresem prac) - brak powodowania uszkodzeń lub trwałych przebarwień podłoży mineralnych - możliwość stosowania jako przygotowanie pod dalsze warstwy lub jako zabezpieczenie powierzchni |
| KEIM Exklusiv | Mineralna farba elewacyjna | Mineralna farba elewacyjna do podłoży mineralnych, stosowana w obiektach zabytkowych o minimalnych parametrach: - farba elewacyjna do podłoży mineralnych (np. na bazie spoiwa krzemianowego, krzemianowo-organicznego lub równoważna) - trwałe związanie z podłożem mineralnym (np. reakcja chemiczna lub równoważna przyczepność potwierdzona dokumentacją producenta) - współczynnik Sd: ≤ 0,1 m lub równoważna wysoka paroprzepuszczalność - nasiąkliwość powierzchniowa: ≤ 0,5 kg/m²·h⁰˙⁵ lub równoważna - brak tworzenia szczelnej powłoki (zachowanie dyfuzji pary wodnej) - wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV (trwałość koloru potwierdzona dokumentacją producenta) - kompatybilność z podłożami mineralnymi, w tym historycznymi |
| KEIM Avantgarde | Farba elewacyjna | Przeznaczenie: Farba elewacyjna do podłoży mineralnych, stosowana w obiektach zabytkowych i renowacyjnych o minimalnych parametrach: - farba elewacyjna do podłoży mineralnych (na bazie spoiwa krzemianowego, krzemianowo-organicznego, sol-silikatowego lub równoważna) - trwałe związanie z podłożem mineralnym (reakcja chemiczna lub równoważna przyczepność potwierdzona dokumentacją producenta) - współczynnik Sd: ≤ 0,1 m lub równoważna wysoka paroprzepuszczalność - nasiąkliwość powierzchniowa: ≤ 0,5 kg/m²·h⁰˙⁵ lub równoważna - brak tworzenia szczelnej powłoki ograniczającej dyfuzję pary wodnej - wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV (trwałość koloru potwierdzona dokumentacją producenta) - możliwość stosowania na podłożach mineralnych oraz wcześniej malowanych powłokach (jeżeli wynika to z technologii producenta) - kompatybilność z podłożami stosowanymi w obiektach zabytkowych |

III. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI KOLORYSTYKI

1. Obiektywizacja barwy

W celu zapewnienia porównywalności ofert oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający przyjmuje system NCS (Natural Colour System) jako podstawowy standard opisu barwy.

Wskazania kolorystyczne wynikające z dokumentacji (w tym palet producenta Keim) należy traktować jako barwy wzorcowe wynikające z badań historycznych.

2. Dopuszczenie równoważności

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych innych producentów, pod warunkiem:

- spełnienia wymagań technicznych określonych w OPZ,

- zapewnienia zgodności kolorystycznej z kodem NCS lub barwą referencyjną.

3. Wymagania dotyczące równoważności koloru

Kolor należy uznać za równoważny, jeżeli:

- odpowiada wskazanemu kodowi NCS lub barwie referencyjnej,

- uwzględnia dopuszczalne odchylenia wynikające z technologii materiału i podłoża,

- nie wpływa negatywnie na odbiór wizualny i historyczny obiektu.

4. Próby kolorystyczne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób kolorystycznych na obiekcie dla każdego koloru.

Próby:

- muszą być wykonane na właściwie przygotowanym podłożu,

- oceniane są po całkowitym wyschnięciu,

- oceniane są w naturalnym świetle dziennym.

5. Odbiór i akceptacja

Ostateczna ocena zgodności kolorystycznej następuje w drodze odbioru komisji, w skład której wchodzą:

- przedstawiciele Zamawiającego,

- Nadzór Konserwatorski,

- Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Akceptacja nadzoru konserwatorskiego jest warunkiem dopuszczenia do realizacji robót.

IV. TABELA KOLORYSTYKI I RÓWNOWAŻNOŚCI

| Element obiektu | Kolor wg dokumentacji (Referencyjny: Keim) | Kolor wg Projektu Wykonawczego (Standard: NCS S) | Wymagania dotyczące równoważności i odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementy sztukatorskie elewacji budynku | 9253, 9095 | 2020-Y30R (R:218 G:198 B:174), 1510-Y30R (R:233 G:213 B:179) | Kolor należy uznać za równoważny, jeżeli odpowiada wskazanemu kodowi NCS lub referencyjnej barwie producenta (Keim), z dopuszczalnymi odchyleniami wynikającymi z technologii materiału i podłoża, niewpływającymi na odbiór wizualny i historyczny obiektu Ocenę zgodności kolorystycznej należy przeprowadzać na próbkach wykonanych na obiekcie, po całkowitym wyschnięciu farby, w warunkach naturalnego oświetlenia dziennego. Dopuszcza się niewielkie różnice wynikające z technologii materiału, podłoża oraz sposobu aplikacji, pod warunkiem zachowania zgodności kolorystycznej w odbiorze wizualnym. Ostateczna ocena równoważności barwy należy do Zamawiającego i Nadzoru Konserwatorskiego. |
|  | 9255, 9096 | 1505-Y40R (R:226 G:213 B:194), 1010-Y20R (R:234 G:221 B:200) |  |
|  | 9437, 9357 | 1005-G60Y (R:231 G:230 B:220), 1005-Y10R (R:232 G:226 B:211) |  |
| Otwór wejściowy | 9448 | 3010-B30G (R:138 G:177 B:180) |  |
| Opaska wokół otworu wejściowego | 9454 | 1005-G20Y (R:197 G:211 B:208) |  |
| Stolarka okienna | 9451 lub 9437 | 2005-B80G (R:170 G:194 B:194) lub 1005-G60Y (R:231 G:230 B:220) |  |
| Stolarka drzwiowa | 079 lub 094 | 3010-B30G (R:124 G:160 B:175) lub 4010-B10G (R:129 G:152 B:160) |  |
| Ściany nawy kaplicy | 9108 lub 9149 | 2030-Y30R (R:210 G:156 B:108) lub 2020-Y50R (R:223 G:169 B:134) |  |
| Obramowanie okien | 079 lub 142 | 3010-B30G (R:124 G:160 B:175) lub 1020-R90B (R:164 G:188 B:211) |  |
| Lamperia | 079 lub 094 | 3010-B30G (R:124 G:160 B:175) lub 4010-B10G (R:129 G:152 B:160) |  |
| Prezbiterium | 140 lub 141 lub 142 | 2002-B50G (R:193 G:201 B:206) lub 2010-B10G (R:176 G:187 B:196) lub 1020-R90B (R:164 G:188 B:211) |  |

III. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI NORM

W przypadku odniesienia się w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, odniesieniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą rozwiązań technicznych wskazanych w załącznikach do umowy.
W przypadku odwołania się do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile nie wskazano inaczej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentach, o których mowa wyżej.