SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA              I ODBIORU ROBÓT

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA

W BUDYNKU ZOD „FREGATA”

ADRES:		72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

dz. nr 326301_1.0005.243/26  gmina/miasto Świnoujście

INWESTOR:	ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „FREGATA” sp. z o. o.

72-600 ŚWINOUJŚCIE , UL. BYDGOSKA 14

KATEGORIA OBIEKTU: XI

BRANŻA:	Budowlana

| Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y |  |  |  |  | DATA I PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował:: |  | mgr inż. arch. | Sławomir Lener | 18/Sz/84 | 14.11.2025. |

| Numer tomu: | Data |
| --- | --- |
| TOM S 2 | Szczecin, listopad 2025 |
| Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów zabronione |  |

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000- 7  Roboty budowlane

45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków

51100000  -1 Roboty rozbiórkowe
	45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu

45111100-9 -roboty w zakresie burzenia

45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262500-6 roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421160-3 Montaż wyrobów metalowych

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6  Pozostałe roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45321000-3 Izolacja cieplna
	45331100- 7  Prace dotyczące wykonywania instalacji ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Prace dotyczące wykonywania instalacji wodociągowej

45332300-6 Prace dotyczące wykonywania instalacji kanalizacyjnej

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

S 2.1 BETONOWANIE,  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE,STALOWE 		4

S 2.2  ROBOTY MURARSKIE		11

S 2.3  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE	24

S 2.4  TYNKI   i OKŁADZINY		29

S 2.5 POSADZKI 		40

S 2.6 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA  	45

S 2.7 PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY	50

S 2.8 ROBOTY MALARSKIE 		57

S2.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA	I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.2 BETONOWANIE,  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, STALOWE 		
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 Cementowanie

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna  dotyczy wymagań dotyczących  realizacji robót betonowych, żelbetowych ,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji betonowych , żelbetowych i stalowych  na wszystkich etapach zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych,  wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, podbudowy.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót

PODCIAGI I NADPROŻA  W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH

Nad nowoprojektowanymi otworami w istniejących ścianach murowanych zaprojektowano nadproża oraz podciągi w postaci zespołów walcowanych belek stalowych ze stali S355JO

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

Prace towarzyszące:

-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń

-ustawienie rusztowań systemowych

-wykonanie deskowań 
-wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów

a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych .
Robotami tymczasowymi są:
-wykonanie niezbędnych  wydzieleń dojść – prace będą   prowadzone przy działających budynkach szpitala a także inne  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac.

1.4  Informacje o terenie budowy
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

1.4.2   Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

1.4.2   Informacja dotycząca ochrony środowiska

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

1.4.3   Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

1.4.4   Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

1.4.5   Informacja dotycząca organizacji ruchu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

1.4.6   Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

1.4.7   Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

1.4.8   Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów

1.4 .9 Określenia podstawowe

Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna, a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej  2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych I  domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników  mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość  betonu - stosunek masy wody. którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopień   wodoszczelności   —  symbol   literowo-liczbowy   (np.   W8)   klasyfikujący   beton  pod  względem przepuszczalności wody.   Liczba po literze W  oznacza dziesięciokrotną wartość  ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień  mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.  F150) klasyfikujący beton pod

względem jego odporności na działania mrozu, liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną  na próbkach walcowych (w przykładzie liczba 25) i próbkach sześciennych (w przykładzie liczba 30) w MPa.

Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

2.1 Składniki mieszanki betonowej

Cement

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I  „32,5”.

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

- Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej ni, 20%, nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.

- Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmująca:

- Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300

- Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach

- Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

- Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.

Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu.

- Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

- Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.

- Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

- Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji

- przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Woda

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004„Woda zarobowa do betonu”.

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Należy pobierać ja ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN 1008: 2004.

2.2 Wymagane właściwości betonu

Do wykonania elementów żelbetowych przewidziano beton klasy C20/25,

Wymagania  w/g normy PN-EN 206+A1:2016-12, PN-EN 206+A2:2021-08 04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,

PN-B-06265:2018-10 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05P - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

2.2 Stal

Do konstrukcji zastosować:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355JO, wg PN-EN 10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998, PN –EN 1034

Dwuteowniki dostarczane są o długościach:

- do 140 mm - 3 do 13m,

- powyżej 140 mm – 3 do 15 m

z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m , do 100 mm dla długości większej.

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

5.1 Nadproża stalowe
 Nad nowoprojektowanym otworem drzwiowym oraz nad otworem przejścia w ścianach nośnych wewnętrznych w suterenie/piwnicy i na parterze zaprojektowano elementy z belek stalowych – stal profilowa S355JO

Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności:

- stemplowanie stropów nad I pietrem w możliwie małej odległości od ściany (stemple typu DOKA

o odpowiednio dobranej długości i nośności z zastosowaniem podłużnych podwalin  drewnianych  pod i nad stemplami), w której ma być wykonany nowoprojektowany otwór   drzwiowy (przejście),

- wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproży na ścianach – poduszki 24x24 cm i grubości ok. 15 cm wylane z betonu C20/25,

- wykonać bruzdę w ścianie od jednej strony (dla stropu o większej rozpiętości),

- wstawić pierwszą belkę w bruździe na poduszkach i przestrzenie między belką i ścianą, a także w  strefie podporowej podbić i uzupełnić zaprawą cementową 1:1 - 10 Mpa o konsystencji „wilgotnej  ziemi” po „rozklinowaniu” belki i ściany nad belką nadprożową klinami stalowymi,

- po stwardnieniu zaprawy wykonać drugą bruzdę i osadzić drugą belkę, a następnie powtórzyć

czynności z poprzedniego punktu.

W przypadku nadproży Poz. 1.1. – 2 x nr 1 (i tylko dla tych nadproży) alternatywą dla poduszek betonowych mogą być poduszki 24x24 cm murowane z cegły pełnej silikatowej w dwóch warstwach.

Murowanie nowych fragmentów ścian nośnych wewnętrznych w obrębie projektowanych nowych otworów drzwiowych wykonać na bazie cegły pełnej – pustak silka na zaprawie klejowej.

Montaż belek nadproża - podciągu Poz. 1.2. – 2 x nr 2 – górne stopki poniżej spodu wieńca W-9.

Gotowe nadproża stalowe osiatkować, wyszpałdować i otynkować lub wykonać obudowę z płyt gipsowo - kartonowych o grubości spełniającej wymogi ochrony p. poż. (patrz PT architektura).

5.2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i antykorozyjne stali profilowej.

Wszelkie nowoprojektowane elementy ze stali profilowej należy oczyścić do stopnia czystości

ST3, a następnie wykonać zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe, np. trójwarstwową powłokę Flame Control nr 173 lub podobną. Powleczone wieloskładnikowymi farbami pęczniejącymi stalowe elementy budowlane uzyskają nawet godzinną odporność ogniową, a także dzięki tym zabiegom można będzie je uważać za zabezpieczone przed korozją.

Pozostałe elementy ochrony przeciwpożarowej – wg części architektonicznej.

5.3. Podstawowe materiały budowlane.

- stal profilowa A-I S355JO

- beton C 20/25

- cegła pełna i bloczki (silikaty) – kl. 15 Mpa

- zaprawa cementowa 10 Mpa

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

6.2.Tolerancja wykonania

Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w
stosunku   do   układu   rzeczywistego.   W   przypadku   stwierdzenia   odchyleń   o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą,
osnową geodezyjną stanowiące przestrzelmy układ odniesienia  do określania usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

Jednostkami obmiaru są:

- Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:

- m3 – objętość betonów i żelbetów określonych marek,

- szt. – dostarczanie i montaż elementów prefabrykowanych

- m – uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie hydrotechniczne i antykorozyjne betonu

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna.

Odbiorom podlegają:

a) beton wykonanych elementów

b) dostarczone na budowę prefabrykaty

c) montaż prefabrykatów

d)każdy etap wykonania montowanej konstrukcji a więc:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornię – odbioru dokonuje się w wytworni
	Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie

Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót uzgodniona nadzorem autorskim.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali Zaświadczenie to powinno zawierać:

a)  znak wytwórcy,

b) średnicę nominalną,

c) gatunek stali

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki.

Dostarczona na budowę stal, która:

a)  nie ma zaświadczenia (atestu).

b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności.

c)  pęka przy wykonywaniu haków.

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-EN :2002(U)PN- 91/H-04310.

Odbiór końcowy konstrukcji

- Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
Dokumentację techniczną obiektu i robót

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór
techniczny

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:

Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji

Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji

Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny,
należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powłok malarskich :

Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja
projektową oraz specyfikacja techniczną:

Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , niszczenie spękania zacieki

Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998

Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna oraz:

Normy

PN-EN 206+A1:2016-12, PN-EN 206+A2:2021-08 04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,

PN-B-06265:2018-10 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05P - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 197-2:2002   Cement. Cześć 1: Ocena zgodności.

PN-EN 932-1:1999   Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-N-02251    Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211    Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia

PN-ISO-9000 (seria 9000. 9001. 9002 i 9003). Noimy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienie jakości.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-EN 10025:2002, 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-EN 10024:1998, PN –EN 1034 dwuteowniki

PN-EN 10279:200 ceowniki

PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty
i kształtowniki walcowane na gorąco

PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych  - WTWiORBM

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.

Wróblewski B.: „Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.

S 2.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA	I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S  2.2  ROBOTY MURARSKIE 			
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262500-6  Roboty murarskie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót murarskich  przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :

Istniejące ściany:

Wszelkie elementy przemurowywane lub uzupełnienia istniejących ścian murowanych zaprojektowano z cegły pełnej i bloczków silikatowych KL15 na zaprawie cementowej M10.

Ściany projektowane

Zaprojektowano ścianki działowe oraz zamurowania otworów należy wykonać z cegły silikatowej KL 15 na cienkowarstwowej zaprawie M5. Ściankę działową w osi 28 murować z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm.

Pomiędzy górną krawędzią ściany a stropem pozostawić wolną przestrzeń gr ok.15-20 mm, którą wypełnić wełną mineralną twardą i uszczelnić masą trwale elastyczną. Nie należy używać pianki montażowej poliuretanowej

Murowane ściany działowe dozbrajać podłużnie w  poziomych spoinach (co 3 warstwa pustaków) za pomocą 2 prętów #10 o długości ściany. Ewentualne zakłady, uciąglenia czy łączenia prętów na zakład o długościach min. 30cm). Jako rozwiązanie  zamienne dopuszcza się stosowanie w co 3 warstwie bloczków systemowych kratowych belek zbrojeniowych. Montaż wykonać w oparciu o wytyczne  producenta dobranego systemu.

Ściany działowe murować na konstrukcji stropów poprzez uciągającą warstwę ok. 5 cm zaprawy M5 lub betonu C20.25 zbrojoną prętami ciągłymi 2# 10 ze stali AIII Bst500

Min. wymagana odporność ogniowa ścianek -   REI 30 , za wyjątkiem miejsc określonych na rysunku rzutu.,

Izolacyjność akustyczna RA1 min.45 dB dla ścian pomiędzy pokojami łóżkowymi oraz pomiędzy: pokojami badań , gabinetami zabiegowym, pomieszczeniami pielęgniarek  a korytarzem 
Izolacyjność akustyczna RA1 min.40 dB dla ścian pomiędzy pokojami łóżkowymi a korytarzem lub holem

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna.

1.4  Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262500-6  Roboty murarskie

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

2.1 Bloczki silikatowe

Elementy murowe silikatowe odpowiadające  wymaganiom normy PN-EN 771-2:2011
klasy KL15 na zaprawie cementowo M10.

Wymiary:

Elementy silikatowe  służą do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejących lub spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub profilowaną na pióro i wpust. Dostępny jest asortyment w kategorii wymiarowej T1 i T2.

W zależności od miejsca wbudowania stosować silikaty różnego przeznaczenia: - do elementów murowych podstawowych, do wznoszenia ścian piwnic i fundamentowych ( do zastosowania w części cokołowej) oraz asortyment bloczków uzupełniających.

Wymiary:

Długość 24 lub 25 cm

Szerokość: 6,5, 8, 12,15,18,24,25 cm

Wysokość : 22 cm

A także bloczek 50x 25 x 14 cm

Przykładowy asortyment:

Silikat N/NP element  murowy podstawowy. Bloczki mają długość 250 mm (występuje jeden element o długości 500 mm) i wysokość 220 mm. W nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu N/NP znajduje się dodatkowo liczba odpowiadająca grubości elementu w centymetrach. W nazwie elementu o długości 500 mm po liczbie oznaczającej grubość występuje dodatkowo symbol /500. Wszystkie elementy podstawowe posiadają profilowaną powierzchnię czołową. Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.

Silikat F Element murowy silikatowy przeznaczony do wznoszenia ścian piwnic i ścian fundamentowych o długości 500 mm i wysokości 140 mm. W nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu F znajduje się dodatkowo liczba odpowiadająca grubości elementu w centymetrach (F25). Element o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). Przeznaczony do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.

Silikat A Grupa elementów oznaczonych jako A, tworzy grupę elementów murowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Bloczki mają długość 250 mm lub 180 mm i wysokość 220 mm. W nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu A znajduje się dodatkowo liczba odpowiadająca grubości elementu w centymetrach.

Element oznaczony jako A12 jest przeznaczony do wznoszenia murowanych ścian działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej grubości 12 cm. Dodatkowym oznaczeniem „PLUS” są wyróżnione elementy o grubości 18 lub 25 cm, klasie gęstości 2,2 i najwyższych wartościach wskaźników izolacyjności akustycznej. Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie oraz zwykłe. Wszystkie elementy silikatowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej, to elementy o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.

Silikat 1NF oraz 3NFD Elementy oznaczone jako 1NF oraz 3NFD to elementy silikatowe tradycyjne. To jedyne dwa typy elementów o kategorii odchyłek wymiarowych T1, która oznacza, że są przeznaczone do murowania wyłącznie na spoinę zwykłą. Silikat 1NF, to cegła silikatowa 250x120x65, Silikat 3NFD, to element o wymiarach 250x120x220. Elementy silikatowe tradycyjne, to elementy o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej).

Silikat 1/2NP Grupa elementów oznaczonych jako 1/2NP to jeden z typów elementów uzupełniających. Bloczki połówkowe występują w trzech grubościach (180, 240, 250 mm) ich główną rolą jest ułatwienie wykonania przewiązania murarskiego w narożnikach i ścianach wzajemnie prostopadłych oraz ograniczenie konieczności docinania elementów. Elementy połówkowe, to elementy o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.

Silikat NW Grupa elementów oznaczonych jako NW to drugi typ elementów uzupełniających. Elementy wyrównujące występują w trzech grubościach (180, 240, 250 mm) pozwalają na projektowanie i wykonanie ścian w pionowym module 10 cm oraz ułatwiają wykonanie pierwszej warstwy muru. Bloczki wyrównujące posiadają profilowaną powierzchnię czołową. Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.

Silikat U Kształtki U, to kolejny element należący do wyrobów uzupełniających. Pełnią rolę szalunku traconego i mogą być stosowane do wykonania wieńców, belek i słupów żelbetowych, silnie obciążonych nadproży nad otworami okiennymi lub drzwiowymi, kształtowania pionowych szczelin oraz koryt szalunkowych pod żelbetowe podpory usztywniające. Innym zastosowaniem silikatowej kształtki U jest prowadzenie w nich kanałów instalacyjnych. Kanał taki powinien być specjalnie w tym celu zaprojektowany, szczególnie istotne jest zadbanie o odpowiedni sposób mocowania.

2.2  Cegła budowlana pełna klasy 15   przemurowania, zamurowania

Powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm  dla szerokości, ± 4mm dla grubości

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa.

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15    C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu

2.3. Zaprawy budowlane

Zaprawy produkowane fabrycznie powinny odpowiadać normie PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska, natomiast wytwarzane na miejscu budowy normie PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnegoprzeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki  .Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  Wapno budowlane zgodnie z PN-EN 459- 1:2012. „Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności”

Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy:

Zakres zmian wytrzymałości przypisany marce zapraw

| Klasa zaprawy | Wytrzymałośćśrednia [MPa] | Zakres zmian wytrzymałości w trakcie badania [MPa] |
| --- | --- | --- |
| M 1 M 2 M 5 M10 M20 | 1 2 5 10 20 | od 1.0 do 1.5 od 1,6 do 3,5 od 3,6 do 7,5 od 7,6 do 15,0 od 15,1 do 3 |

2.4. Zaprawy klejowe do silikatów
Zalecane do wznoszenia murów z elementów silikatowych. Stosowane do murowania na cienkie spoiny – zalecana grubość warstwy od 2 do 10 mm  - grubość zgodna  z wytycznymi producenta. Marka zaprawy –zgodnie z projektem

2.5. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845.

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:

• kotwy,

• listwy kotwiące,

• wieszaki i wsporniki,

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.6. Składowanie materiałów

.  Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .

Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym

- Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi, powinna być równa i płaska oraz nie narażona na zalanie wodą w przypadku intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży.

Jeżeli teren jest utwardzony, istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeń palet, folii i paskowania (nie więcej niż 4 warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone folią. Materiały do wykonywania murów nie powinny być składowane w miejscach przypadkowych i w zależności od sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Trzeba przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet, aby nie utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Zaleca się oddzielne składowanie rożnych rodzajów elementów murowych. Szczególnie istotne jest to wtedy, gdy na budowie wykorzystywane są elementy murowe różniące się tylko parametrami technicznymi (np. klasą wytrzymałości).

- Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o

wymuszonym działaniu .

Do robót używa się m. in.

• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

• pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,

• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,

• kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokościach odpowiadających szerokościom muru,

• młotek gumowy,

• tradycyjna kielnia murarska,

• młotek murarski,

• poziomnica (dł. min. 80 cm),

:• szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy,

• gilotyna do cięcia bloczków,

• pilarka stołowa do cięcia elementów murowych,

• dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe kondygnacje),

• mini dźwig,

• ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

• ręczny chwytak do bloczków,

• bruzdownica..

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna.

- Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami   i nadmiernym zawilgoceniem.

- Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną wciągarką.

- Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

- Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów silikatowych. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu.

- Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia wieżowego. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Warunki przystąpienia do robót murowych

. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian .

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Poprawność wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości odchyłek w poziomie i w pionie. 
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
- Cegły/pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C

5.1. Mury z cegły pełnej
Spoiny w murach
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm 
-10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna  przekraczać 15 mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych:

Liczba cegieł utytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
-jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.

5.2. Mury z pustaków silikatowych

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Poprawność wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości odchyłek w poziomie i w pionie.

2. Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 6 mm i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami wartości te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi spoinami pionowymi należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi powierzchniami czołowymi (pióra i wpusty) o dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych zgodnie z normą PN-EN 771-2. Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnię czołową, spoina pionowa powinna być wypełniona zaprawą. 3. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego (dla elementów o wysokości mniejszej niż 250 mm). Dla elementów silikatowych o wysokości 22 cm to przesunięcie wynosi min. 88 mm . Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też odporność na zarysowanie jest wiązanie w połowie długości elementów murowych. Aby ułatwić wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować wraz z bloczkami podstawowymi również połówkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest przycinanie elementów murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego długość powinna być krótsza o grubość spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze jest niemożliwe, należy spoiny wsporne zazbroić

4. W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji, możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji.

5. Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej i ogniowej oraz szczelności budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego połączenia jest przewiązanie elementów murowych. Połączenie z zastosowaniem łączników metalowych lub zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym równoważne połączeniu przez wiązanie w murze, a z drugiej strony nie powodować pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) – chyba że projekt zakłada inny sposób połączenia ścian. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany były wznoszone jednocześnie.

6. Bloczki silikatowe powinny być czyste i wolne od kurzu.

7. Stosowanie bloczków różnych klas wytrzymałości lub gęstości jest dozwolone, jednak z założeniem, że każda pojedyncza ściana będzie wykonana z bloczków o tej samej charakterystyce.

8. Instalacje elektryczne należy układać w warstwie tynku lub, jeżeli to z jakichś powodów jest niemożliwe, w bruzdach - wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Pierwsza warstwa muru

Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy ustalić najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica ich wysokości nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku większych różnic podłoże należy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Najczęściej wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów charakterystycznych rzutu ścian, tzn. narożników i punktów przecięcia osi ścian. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloczka połówkowego w najwyższym narożniku na warstwie zaprawy grubości 10 mm, a następnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia się następne bloczki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach, tak aby ich górna płaszczyzna była dokładnie na tej samej wysokości, co pierwszy bloczek. Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy użyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczków narożnych należy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy trzeba dokładnie kontrolować poziomnicą wysokość i poziom górnej płaszczyzny układanych bloczków. Korekty położenia należy dokonywać młotkiem gumowym. Dla co dziesiątego bloczka zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. Większość bloczków silikatowych posiada profilowane powierzchnie czołowe pozwalające na ograniczenie wypełniania spoin pionowych zaprawą tylko do przypadków wyraźnie określonych w projekcie. Długość silikatowych bloczków podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie ścian w tym module pozwala później ograniczyć konieczność docinania elementów na budowie. W praktyce całkowite uniknięcie docięć jest trudne do osiągnięcia, dlatego trzeba się liczyć z koniecznością uzupełniania warstw bloczkami o nietypowej długości. Dokładne wykonanie pierwszej warstwy ułatwia zastosowanie bloczków wyrównawczych (Silikat NW) o wys. 98 mm. Wszystkie omówione powyżej zasady obowiązują również w przypadku ich zastosowania.

Kolejne warstwy muru

Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy sprawdzić, czy górna powierzchnia warstwy wyrównawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i równa. W razie wystąpienia nierówności trzeba ją usunąć i wymurować ponownie. Układanie kolejnych warstw należy zawsze rozpoczynać od usunięcia pyłu i piasku znajdującego się na jej górnej powierzchni. Podobnie oczyścić dolną powierzchnię każdego bloczka. W okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilżyć wodą.

Mur na cienkiej spoinie:

Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta. Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich powierzchniach czołowych zawsze należy wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy ustawić bloczki narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej zaprawą.

Mur na spoinie tradycyjnej:

Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, zapewniając w ten sposób szczelność konstrukcji murowej. Ważne jest używanie zapraw dostosowanych do właściwości elementów murowych. Stosując zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy układaniu zaprawy na szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność i wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25°C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne zarówno wykonanego muru, jak i bloczków trzeba zwilżać wodą. Wykonany mur należy przykryć folią, aby opóźnić proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25°C zaprawę cementową należy zużyć bezzwłocznie. 5.6 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych We fragmentach murów, w których przewiduje się pojawienie większych naprężeń rozciągających lub ścinających, zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych,zgodnie z projektem budowlanym. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi być zgodne z normą PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidłowego rozmieszczenia, procentu zbrojenia, otuliny, długości zakotwień i połączeń poszczególnych elementów zbrojenia – głownie w narożnikach ścian. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z elementami murowymi. Zbrojenie należy łączyć na zakład o minimalnej długości 200 mm (długość zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca się ułożenie w przynajmniej jednej, najwyższej spoinie zbrojenia .Zbrojenie powinno być ułożone na długości przekraczającej o co najmniej 500 mm krawędź otworu okiennego. W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S. 00 część ogólna.

Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na teren budowy, jeżeli spełniają następujące warunki: − odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, − są właściwie opakowane i oznakowane, − spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, − mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.

Mury  powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

• dziennik budowy,

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,

• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w  sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz
wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z
dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i
pomiar.

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką
milimetrową.

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny
zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubości spoin iich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzinależy przeprowadzać
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez
pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałką milimetrową.

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub
poziomnicą wężową.

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką
milimetrową.

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości
podanej w normie

Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji murowej należy kontrolować w trakcie prowadzenia robót. Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Należy sprawdzić: prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, szerokość, wysokość oraz położenie osi muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz kąty pomiędzy poszczególnymi ścianami; sposób wykonania oparcia stropów i nadproży oraz połączeń pomiędzy ścianami i innymi elementami. W zależności od funkcji ściany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej położenia w budynku (wewnętrzna/zewnętrzna, poniżej poziomu terenu) należy ocenić, jak sposób wykonania konstrukcji murowej wpływa na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego itd.).

Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości, to maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać następujących wielkości:

• przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości budynku o 3 i więcej kondygnacjach,

• przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm,

• wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10 m,

• odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1 m i 50 mm na 10 m,

• skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm.

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: • szerokość + 6 mm, - 3 mm, • wysokość + 15 mm, - 10 mm. 24 W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: • szerokość + 10 mm, - 5 mm, • wysokość + 15 mm, - 10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru

Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Jeżeli uzyskana wartość średnia mieści się w tolerancjach oraz nie są zauważalne duże rozbieżności w grubościach poszczególnych spoin, można przyjąć, że grubości spoin są prawidłowe.

Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – wybrzuszenie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy przeprowadzać z dokładnością do 10 mm. Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych

.

Ocena wyników badań.

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane
roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające
bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom
funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i
przedstawione do badań.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S1 część ogólna

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m

-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3

Cena robót obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie ścian, naroży,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją   S1 część ogólna.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę

Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych dokumentów dopuszczających materiały do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej  specyfikacji technicznej.

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badanie w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: • zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, • jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, • prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, • jakości wykonania robót murowych. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót

.Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: • sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, • sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, • sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m  od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji technicznej,

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy

- Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S. 00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

- Normy:

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.. PN-EN 771-2:2011+A1:20215-10 – wymagania dotyczące elementów murowych- Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-2:2011- 1 wymagania dotyczące elementów murowych- Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

PN-B-19306:2004 - wersja polska. Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe -- Bloczki.

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

PN-EN 998-2:2004 - Zaprawy produkowane fabrycznie

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r

Norma archiwalnaPN-68/B-10020:

S2.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIAI ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.3  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji izolacji przeciwwilgociowych przewidzianych do wykonania  związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót izolacyjnych :

- Izolacje wewnętrzne podposadzkowe z płynnych folii uszczelniających

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna

1.4  Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna. 

Określenia podstawowe

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna,

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Należy stosować rozwiązania systemowe .

| L.p | Rodzaj materiału i zastosowanie | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izolacje wewnętrzne podposadzkowe z płynnych folii uszczelniających o parametrach: | elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji na powierzchniach ścian i podłóg Konsystencja półpłynna Gęstość ok. 1,4 kg/dm³ Do nanoszenia pędzlem/pacą w dwóch-trzech warstwach, po wcześniejszym zagruntowaniu podkładu Z zastosowaniem rozwiązań systemowych: grunt, folia, narożniki, taśmy, które należy zastosować przy aplikacji folii Łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić 0,5 cm |

Materiały izolacji poziomej i pionowej   powinny odpowiadać jakością systemowi firm:

Weber - Deitermann, Ceresit- stosować materiały podane lub równoważne spełniające określone powyżej parametry.

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

− do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,    odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia hydrodynamicznego)
− do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: szczotka, paca, kielnia
− do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless lub pompy ślimakowe

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  POWŁOKOWE                                                                                  5.1.1. Przygotowanie podkładu.                                                                                                                                       a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona.
c)Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.
d)Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

Wg instrukcji producenta

Dla  izolacji  powłokowych:

Jeśli podłoże jest pyliste, wykonane z materiałów gipsowych lub pochodnych należy je przeszlifować i odpylić. Powierzchnie chłonne powinno się jeszcze zagruntować. Na nowych podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny prace można rozpocząć dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podłoża. Folię nanosimy cienką warstwą za pomocą wałka lub pędzla. Po czasie podanym przez producenta czynność należy powtórzyć. W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy łączeniu ścian i posadzek dodatkowo należy zastosować taśmy i kołnierze uszczelniające. Jeśli podłoże jest narażone na bardzo intensywne działanie wilgoci trzeba nałożyć trzecią warstwę folii

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.
Materiały:

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodniez postanowieniami normy .  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Czynności sprawdzające przy odbiorze

Kontrola jakości materiałów.

Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok wodochronnych odpowiadają zaleceniom technologicznym I dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom. Materiały stosowane do naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane w specyfikacji..

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

-stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),

-terminy przydatności podane na opakowaniach

Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża)

Sprawdzać należy:

-w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp.

-w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede wszystkim dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp.

-w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp.

-sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica).

-poprawność zwilżenia podłoża

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z odległości 50÷100 cm. Równość i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i wyobleń można sprawdzić za pomocą szablonu.

Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).

Poprawność zwilżenia należy sprawdzić przez oględziny i dotyk.

Badania w czasie robót

W czasie robót sprawdzać należy:

- czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1.

- wygląd zewnętrzny materiałów

- czas mieszania, czas aplikacji

- zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię

- poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, połączeń izolacji poziomej z pionową, itp.

- przestrzegania podanych w p.5.5. pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim:

- grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw

- poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana)

- sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem

- Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu roboczego.

Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na oględzinach powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem,

Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak:

- temperatura powietrza

- temperatura podłoża

- względna wilgotność powietrza

- stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła)

- rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.)

- obecność drenażu

- rodzaj i stan podłoża

- sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały

- warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,

- dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp

- warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.

Cena robót obejmuje:
- zapewnienie wszystkich czynników produkcji,
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża
-zagruntowanie podłoża
-wykonanie izolacji wraz z ochroną,
-uporządkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.
Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m.
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można wówczas zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych.

W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione w p.6Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Zasady

pobierania próbek

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 2005)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. (ITB, 2005)

S  2.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIAI ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.4  TYNKI   i OKŁADZINY		
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410000-7 Tynkowanie

441114000-5 Farby i okładziny ścienne

1.Część ogólna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót tynkarskich i okładzin przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :

- Tynki cementowo – wapienne kategorii III wykończone gładzią gipsową dwuwarstwową szlifowaną ,( gładzią cementowo-polimerową pod okładziny ścienne)

-Okładzin ściennych z twardego tworzywa PCV

-Okładzin ściennych z wykładziny ściennej rulonowej PCV

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

1.4  Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410000-7 Tynkowanie

441114000-5 Farby i okładziny ścienne

Określenia podstawowe

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.

Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Gładź gipsowa  – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub – wielowarstwowa o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm

Gładź polimero-cementowa  – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub – wielowarstwowa, polimerowo-cementowa o grubości warstwy  nie przekraczającej 1-5 mm

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00. "Wymagania ogólne"

Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.

Piasek 
według  PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,                                                                                                                   Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/gPN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe                                                 .

Zaprawy – gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.  

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. . Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu ·w t.j. ok. 3 godzin. 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy wykonywane na budowie
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niz+5°C. Cement wg PN-EN 197-1:2002 
. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.

Okładziny pomieszczeń sanitarnych

W  węzłach sanitarnym, w  pomieszczeniach porządkowych, w brudownikach, w magazynie brudnym,  w gabinetach zabiegowych z tworzywa na pełną wysokość.

Wodoodporna heterogeniczna  okładzina ścienna, dostępna w wielu kolorach z nowoczesnymi wzorami. Przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak wspólne prysznice i szatnie, w placówkach ochrony zdrowia oraz edukacyjnych. Łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy.

Homogeniczne winylowe pokrycie ścian

Higieniczna i wodoszczelna,

Grubość – 0,8 mm

Reakcja na ogień – klasa B

Zabezpieczenie powierzchni – powłoka poliuretanowa

Odporność chemiczna – dobra

Odporność na działania mikroorganizmów – nie sprzyja wzrostowi.

Wytrzymałość spoin EN 684 Średnia wartość ≥ 240 N/50 mm

Znak CE, atest higieniczny

Połączenia z posadzką z zastosowaniem systemowych elementów

Okładziny zabezpieczające ściany w pomieszczeniach

Homogeniczna winylowa wykładzina ścienna

Przy   umywalkach i zlewozmywakach  wykonać wykładzinę z tworzywa w pasie o wysokości min. 180 cm i wystającą 60 cm poza obrys umywalki  i  zlewozmywaka   z każdej strony.

Wzdłuż ciągu z blatem roboczym – pas j.w , na całej długości blatu., oraz z boku, gdy blat dolega do ściany a w miejscach gdzie nad blatem występują szafki wiszące okładzina do wys. 160 cm

Narożniki zabezpieczyć narożnikami z tworzywa- wysokości wykładziny. Narożniki  gr 3 mm ( 4 mm w miejscach szczególnie narażonych – przy dźwigach i zakrętach korytarzy)  o ramionach 50mm. Montaż za pomocą kleju .

Narożniki należy mocować bezpośrednio do tynku, a dopiero następnie do narożnika dochodzić wykładziną – taki sposób montażu jest znacznie wytrzymalszy na uderzenia niż w przypadku bezpośredniego montażu narożnika do wykładziny, który na skutek uderzenia może ulec ścięciu)

Grubość okładziny -2mm +- 0,15 mm

Powierzchnia teksturowana

Krawędź górna sfazowana

Klasa odporności na ogień B-s2,d0

Odporna na środki chemiczne

Okładzina spawana

Znak CE, atest higieniczny

Wykładzina w szerokiej gamie kolorów, z narożnikami odpowiadającymi kolorystycznie wykładzinie. Kolor  ustalić  z Zamawiającym   w  trakcie  realizacji  obiektu.

Okładziny zabezpieczające ściany w korytarzu

Płyty winylowe ścienne

W korytarzu oraz w śluzie 1/17a do wysokości 110 cm

Narożniki zabezpieczyć narożnikami z tworzywa- wysokości wykładziny. Narożniki  gr 3 mm ( 4 mm w miejscach szczególnie narażonych – przy dźwigach i zakrętach korytarzy)  o ramionach 50mm. Montaż za pomocą kleju .

Narożniki należy mocować bezpośrednio do tynku, a dopiero następnie do narożnika dochodzić wykładziną – taki sposób montażu jest znacznie wytrzymalszy na uderzenia niż w przypadku bezpośredniego montażu narożnika do wykładziny, który na skutek uderzenia może ulec ścięciu)

Stosować płyty o wymiarach 100 x 200 cm, grubości min. 0,9 mm. Dół płyty montować na wysokości 10 cm nad posadzką

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do robót tynkarskich  używa się m. in.

- Kielni

- czerpaka murarskiego

- pionu, poziomicy

- kątownika

- młotka ,

- mieszadła,

- wałki dociskowe,

- frezarki ręczna lub mechanicznej

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- wkładki dystansowe,

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.

- higrometr do oceny wilgotności podłoża,

- 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- zestaw ostrych noży do wykładzin,

- Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

- Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem..

- Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

- Wykładziny i okładziny z tworzyw sztucznych należy przewozić opakowane, zamkniętymi   środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

- Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz+5°C pod warunkiem, że wciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur".

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.                                                                                                                          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem Podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą

5.2.2. Podłoże pod gładzie  gipsowe 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchniaewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lubspecjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne(np. piaskowanie).

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczoneantykorozyjnie.

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych powinny mieć zaszpachlowane styki

płyt i wkręty mocujące.

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –odmiany i kategorii tynku podkładowego

5.3. WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH

5.3.1. Tynk trójwarstwowy 
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: - zakończone wszystkie roboty stanu surowego, - zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.

. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm . Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą.

5.3.2. Gładź                                                                                                                                                              -Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
- Pod okładziny ścienne stosować  białe gładzie cementowo-polimerowe, grubość zgodna z danymi producenta, z reguły grubość warstwy jednej warstwy to 1-2 mm

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi,

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,

- w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

położenia płytek. Kształt spoiny powinien być lekko wklęsły

5.4  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z TWORZYWA.

Uwaga. Przy instalacji stosować się do wytycznych producenta.

Podłoże 
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. -pod wykładziną ścienną z tworzywa stosować listwy wyobleniowe 1,5x1,5cm przy wewnętrznych narożnikach ścian

Warunki wymagane przy montażu
 Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C, a przycięte bryty kolejne 24 godziny przed instalacją. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Optymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.

Gruntowanie 
Konieczne jest dokładne zagruntowanie ścian wałkiem, zgodnie z wytycznymi producenta

Klejenie 
Klejenie klejem zalecanym przez producenta ( przykładowo- akrylowy, dyspersyjny)
Do wstępnej aplikacji kleju można użyć wałka i skorygować jego nadmiar szpatułką .

Kierunek układania rolek w pionie
Zgodnie z wytycznymi producenta, w zależności od wzoru i materiału.

Kierunek układania rolek w poziomie
Gdy w pomieszczeniu nie ma zbyt dużo rogów wewnętrznych i zewnętrznych możliwe jest ułożenie w poziomie z jednego brytu. Narożniki powinny być idealnie proste, gdyż będzie to miało ogromny wpływ na powodzenie ułożenia materiału.
Zaczyna się  instalację  od środka za pomocą repera na ścianie i na środku obustronnie zrolowanej wykładziny W wypadku instalacji poziomej potrzebna może być  opaska ozdobna- górny pas  przyklejany na minimum 3 cm zakładkę

Klejenie, frezowanie
W rogach zewnętrznych należy użyć kleju kontaktowego na ścianie i na wykładzinie po 5 cm od krawędzi rogu. Po przyklejeniu należy wycisnąć powietrze spod wykładziny korkiem lub specjalnym plastikowym narzędziem

Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno być na min. 2/3 grubości wykładziny aby nie dotrzeć do warstwy kleju

Spawanie 
Spawanie odbywa się specjalną trójkątną końcówką w temperaturze wymaganej przez producenta.

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia

Przycinanie sznura odbywa się tradycyjną halabardą . Zawsze w dwóch fazach by sznur nie uległ zapadnięciu. Pierwsza faza z blaszką, druga bez.

Pierwsze czyszczenie
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie .Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone ściany przetrzeć wilgotną szmatką aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie

Inne

-styki wykładziny i narożników ochronnych należy silikonować;

- styki wykładziny i ściany należy akrylować oraz malować w kolorze ścian;

- wszelkie połączenia różnych rodzajów okładzin (np. płytki i wykładzina) należy silikonować i łączyć systemowymi listwami maskującymi

- dla wykładzin ochronnych na ścianach gr 2 mm narożniki należy mocować bezpośrednio do tynku, a dopiero następnie do narożnika dochodzić wykładziną – taki sposób montażu jest znacznie wytrzymalszy na uderzenia niż w przypadku bezpośredniego montażu narożnika do wykładziny, który na skutek uderzenia może ulec ścięciu)

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S. 00 część ogólna.

6.1.,WYKŁADZINY

wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem .

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-  sprawdzenie zgodności klasy wykładzin  z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i, wzorów wykładziny 
- liczby szczerb i pęknięć, wzorów wykładziny

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom  laboratoryjnym

6.2  BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza

elektrycznego,

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę

ścierania,

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)

i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę

wyglądu i próbę zwilżania,

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3  BADANIA W CZASIE ROBÓT

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001Płyty   i   płytki   ceramiczne.   Definicje,   klasyfikacja,   właściwości   i

znakowanie

PN-EN 87:1994Płyty   i   płytki   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,   klasyfikacja,

właściwości i znakowanie

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdza się wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w

zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.

- prawidłowości wykonania okładzin

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

6.3.1. OPIS BADAŃ TYNKÓW

Dopuszczalne odchyłki od normy – tynki::

Dopuszczalnymi odchyłkami w normie PN-B-10110:2005 są w przypadku:

  - Dla kątów prostych  - 4 mm na 100 cm kątownika

  - Dla pionów  - 3 mm na 100 cm łaty, albo 6 mm na całej wysokości pomieszczenia  o wysokości do 3,5 m ,albo 8 m na całej wysokości pomieszczenia wyższego niż 3,5 m

  - Dla płaszczyzny tynków nierówności mogą być nie większe niż
-5 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm

- 4 mm na 100 cm łaty lub nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ścian ograniczonej przegrodami pionowymi w przypadku odchylenia od kierunku poziomego tynków.

W przypadku normy  PN-B-70/B-10100 odchyłki prezentują się następująco:

- odchyłka dotycząca kąta prostego  - 3 mm na 100 cm kątownika;

-pion -  2 mm na 100 cm łaty albo 4 mm na całej wysokości pomieszczenia do 3,5 m albo 6 mm na wysokości pomieszczenia większego niż 3,5 m;

-w przypadku sprawdzenia płaszczyzny -  nierówności nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm;

4..sprawdzając odchylenie od kierunku poziomego tynku, ta odchyłka może wynieść 3 mm na 100 cm łaty albo nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany ograniczonej przegrodami pionowymi.

6.3.1.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą

podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej  przyczepności.

6.3.1.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.niniejszej specyfikacji.

6.3.1.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek twardniałej zaprawy.

6.3.1.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.

6.3.1.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub  rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.3.1.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.

6.3.1.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej specyfikacji

6.4KONTROLA OKŁADZIN Z TWORZYWA

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -  badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, okładziny
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i czy łączenia są ciągłe.
Sprawdzić przycięcia sznurów, jakość frezowania i gładosć powierzchni

Sprawdzić połączenia z sąsiednimi elementami.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m

-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].

Cena robót obejmuje:
Tynki wewnętrzne

zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
 osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Okładziny ścian.     
-przygotowanie zaprawy, kleju
-przygotowanie podłoża, 
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie 
-ustawienie i rozbiórką rusztowań
-wykonanie okładziny 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje tynków, 
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieliinwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie

Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa  do zaprawy
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.                                                                                             
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.                                                                                           
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty gipsowo-kartonowe                                                               
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i akustycznej oraz płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.                     
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej raz do płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.

PN-EN 13914-2:2005EProjektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnętrzPN-EN 15283-2+A1:20012P Płyty  gipsowe zbrojone włóknami . Definicje, wymagania i metody badań
PN-B-19401:1996P Płyty gipsowe dżwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-EN 12859:2011E Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

S 2.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIAI ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.5 POSADZKI 			
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
		45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
		45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

1. Część ogólna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji pokrywania podłóg  , kładzenia i wykładania podłóg, kładzenia  wykładzin elastycznych  przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

- W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :

- Wykonanie warstwy  podkładu betonowego z betonu C20/25 zbrojonego siatką posadzkową

- wylewanie warstwy samopoziomującej  gr 2 do 5 mm pod wykładzinę z tworzywa

- układanie izolacji przeciwwilgociowej  z „płynnej folii” tam gdzie występuje, a następnie warstwę wykończeniową ( opisano w części dot. izolacji przeciwwilgociowych)

- Montaż posadzki z tworzywa, w tym posadzki elektroprzewidzacej

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

1.4  Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

W pomieszczeniach występują posadzki:

-z wykładziny homogenicznej z tworzywa, w tym o zwiększonej antypoślizgowości

2.1POSADZKI Z WYKŁADZINY Z PCV

W większości pomieszczeń  wykonać  należy posadzki z wykładziny PCV rulonowej, spawanej na stykach, o następujących  parametrach:

- klasa użytkowa wg EN 685: 34/43

- typ wykładziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I

- grubość całkowita wykładziny wg EN 428: min. 2,00 mm

- grubość warstwy użytkowej wg EN 429: min. 2,0 mm

- klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm

- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2kV – antystatyczna

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4 %

- odporność chemiczna EN 423 dobra /C

- odporność barwy na światło ENISO 105-B02 min. 6

- klasa palności Bfls1.

W pomieszczeniach mokrych -  łazienki, -  należy ułożyć wykładzinę o parametrach opisanych powyżej, lecz o antypoślizgowości R10. ( z nopkami” )

W pomieszczeniach mokrych - łazienki, brudowniki, pom. porządkowe należy zastosować wpusty podłogowe dedykowane do wykładziny z tworzywa z kołnierzem umożliwiającym szczelne podłączenie wpustu

W pomieszczeniach tych na warstwie masy samopoziomującej położyć warstwę izolacji z „płynnej folii”.

2.2 MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

Samopoziomujący podkład, do 2- 10 mm, w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących.

Min/max grubość wylewki	2 mm / 10 mm

Maksymalna średnica kruszywa	0,8 mm

Zmiany liniowe	< 0,06 %

2.3  IZOLACJA  PRZECIWWILGOCIOWA-„PŁYNNA FOLIA”

Zgodnie z opisem w specyfikacji izolacje przeciwwilgociowe

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Do układania płytek używa sie pacy, pacy grzebieniowych , do układania wykładzin z tworzywa potrzebne jest użycie specjalnej maszyny frezującej.

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Wykładziny z tworzyw sztucznych należy przewozić opakowane, zamkniętymi   środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

5.1. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD WYKŁADZINY.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i  zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Przy podkładach cementowych  stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone do stosowania pod wykładziny elastyczne.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób  ciśnieniowych.

Przygotowanie podłoży:

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków  zaprawą cementową.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie  wysychania kleju.

Wykładziny z tworzywa  i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.
-Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

Arkusze z tworzywa  należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów.

.Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. 
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle.).
Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin gdy układane są  wzory.Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny  w pomieszczeniu.

Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału posadzki. Cokoliki powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

Łączenie
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych.
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować przy pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego, należy "zespawać" brzegi za pomocą sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

6.1 Przy odbiorze  wykładzin podłogowych  wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem .

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Należy przeprowadzić  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji .

Dla wykładziny prądoprzewodzącej , po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione.
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i czy łączenia są ciągłe.
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i czy łączenia są ciągłe.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.

Cena robót obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie posadzek i położenie wykładzin

-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Odbiór podłoży   powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek  i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Odbiór gotowych posadzek powinien obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów  dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez  ocenę wzrokową.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie

Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-EN-206-1:2003   Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004       Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania
właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą
oznaczania stopnia zagęszczalności.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego.

PN-88/B-06250       Beton zwykły

S2.6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.6 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 



Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

# 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej  przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu: 
- drzwi  i okien wewnętrznych z aluminium, w tym w klasie  w klasie EI

- drzwi wewnętrznych drewnianych, laminowanych

Cześć drzwi posiada samozamykacze , zamki z kontrolą dostępu

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

1.4  Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

- Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy

2.1  OKNA  I DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE

OKNA ALUMINIOWE  WEWNĘTRZNE

Bez wymogów w zakresie termoizolacyjności z aluminium w klasie EI30, w zestawach z drzwiami aluminiowymi. Zaprojektowano je jako aluminiowe przeszklone,  część z dolną częścią pełną, szklenie szybą zespoloną, bezpieczną, VSG podwójnie laminowaną o izolacyjności akustycznej zgodnej z pokazana w zestawieniu. Izolacyjność akustyczna dotyczy również naświetla nad drzwiami.

Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie..

DRZWI  ALUMINIOWE  WEWNĘTRZNE

Drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe, z naświetlem górnym i bocznym, w kolorze do uzgodnienia na budowie.  Drzwi przeszklone szkłem przezroczystym lub matowym (w zależności od występowania)

Przy niektórych drzwiach należy zamontować zamek na kartę RFID

We wszystkich drzwiach montować zamki patentowe.

Klamki typ C, stal nierdzewna szczotkowana. W drzwiach z kontrola dostępu stosować pochwyt i klamkę lub pochwyty , w zależności od miejsca występowania.

2.3 DRZWI DREWNIANE

Zaprojektowano drzwi drewniane pełne.

Przy niektórych drzwiach należy zamontować zamek patentowy lub zamek na kartęRFID ( zamki łazienkowe w przypadku drzwi do pomieszczenia łazienki i WC).

Wysokość progów zlicowana z poziomem posadzki

Światło przejścia:

-  drzwi o skrzydle szer. 97 cm - min. 90 cm

- jednego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych. - min. 90 cm

- drzwi prowadzące do sąsiedniej strefy  – 140 cm

- drzwi zewnętrznych  - 140 cm

Uwaga: Skrzydła drzwiowe, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po całkowitym otwarciu zmniejszać całkowitej szerokości tej drogi. Należy w takich przypadkach stosować samozamykacze lub zawiasy, umożliwiające otwarcie skrzydeł pod kątem 180 stopni.

Skrzydła drzwiowe, wykonane z przeszklonych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania w przypadku stłuczenia.

Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie..

Podano typowe wymiary skrzydeł drzwi.Ponieważ  drzwi   są  wykonywane  przez  różnych  producentów  w  wymiarach  różniących  się  od  siebie,  przed  wykonaniem  otworów  upewnić  się  u  producenta,  że należy  wykonać  otwór  o  podanych  wymiarach.

Kolorystykę uzgodnić przez zamówieniem z Projektantem i Zamawiającym.

Konstrukcja skrzydła wzmocniona, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypełnioną płytą wiórową pełną. Rama wraz z wypełnieniem obłożona powinna być dwustronnie płytą HDF.

Ościeżnica z blachy stalowej gr min. 1,2 mm, ocynkowanej a następnie powlekanej lub obłożonej okleina HPL. Ościeżnica obejmująca, z opaskami Ościeżnica powinna być wyposażona w trzy zawiasy czopowe i uszczelkę gumową obwiedniową.

Profile krawędzi skrzydeł od strony zawiasów i zamka należy dodatkowo zabezpieczyć listwami ze stali nierdzewnej na pełnej wysokości drzwi.

Schemat zabezpieczenia krawędzi:

Drzwi powinny być zdefiniowane przez wybranego producenta, jako przeznaczone dla obiektów służby zdrowia ( wymagane potwierdzenie producenta) a co za tym idzie powinny mieć podwyższoną odporność na wilgoć, wodę i zarysowania i uderzenia. Drzwi w minimum 3 klasie odporności mechanicznej.

Uwaga:

Podano  typowe  wymiary  skrzydeł  drzwi. Ponieważ  drzwi   są  wykonywane  przez  różnych  producentów  w  wymiarach  różniących  się  od  siebie,  przed  wykonaniem  otworów  upewnić  się  u  producenta,  że należy  wykonać  otwór  o  podanych wymiarach.

2.4. OKUCIA BUDOWLANE.                                                                                                                      Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm -wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi lub wykonane z materiałów niekorodujących ..

2.5. ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.                                                            Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych -nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

- Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

- Do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

- Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

- Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Wymagania ogólne:

5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEZY.                                                                                                                  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej.

| Wymiary zewnętrzne | Liczba punktów | Rozmieszczenie punktów zamocowań | wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka |
| --- | --- | --- | --- |
| do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
| 150 do 200 | 6 | po 2 | po 2 |
| powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |

5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowej                                                                                                                                 - Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeznic w pionie i poziomie, 
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi 
 - miedzy skrzydłami +2 +2 
-między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

5.3. POWŁOKI MALARSKIE.                                                                                                                        Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Ocena jakości  powinna obejmować :
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, -sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka).

Cena j obejmuje  co najmniej.:
-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione powyżej

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

S2.7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIAI ODBIORU     ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.7 PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

		45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
		45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót w systemie lekkiej zabudowy przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
 -  położenie sufitu podwieszanego pomieszczeń z płytgipsowo-kartonowych na profilach metalowych

- położenie sufitu modułowego z płyt  z wełny mineralnej formowanej na mokro przystosowanych do

montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 24 mm

- wykonanie ścianek ( w większości odcinków  nad drzwiami) i  obudów z płyt  włókno-gipsowych

Powyżej ścianki przeszklonej / (drzwi z naświetlem  w niektórych miejscach– ścianka w systemie lekkiej zabudowy – lekka  ścianka z płyt włókno-gipsowym na profilu metalowym , obłożna obustronnie dwoma warstwami płyt – ścianka gr.12 cm, na profilu metalowym [75,gr 15 cm  z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości wynikającej z przyjętego systemu,,  z zastosowaniem atestowanych rozwiązań systemowych. Przy drzwiach, a także powyżej naświetla stosować profile wzmocnione UA. Klasa odporności ogniowej ścianek– EI30

Miejscowo, głównie jako obudowy przewodów wentylacji i instalacji, - ścianki z płyt gipsowo-włóknowych na profilach stalowych , z izolacją z wełny mineralnej lub szklanej grubości profilu na profilu  C50 ,grubości 7,5 cm, z dwukrotnym poszyciem z płyt, z izolacją z wełny mineralnej grubości 5 cm . W ściankach pomieszczeń mokrych - łazienek użyć płyt odpornych na wilgoć.Tam gdzie jest to możliwe zastosować obudowy węższe -  obudowa szachtów na profilu UD 30 i C50 z wełną mineralną gr. 3 cm

Przykładowa ścianka obudowy szachtu:

- W obudowie stelaży sanitarnych zastosować jedną warstwę płyty OSB gr 12,5 o podwyższonej odporności na wilgoć i jedną warstwę płyt gipsowo-włóknowych, jeśli w trakcie prac okaże się, że na lekkiej ściance mocowane będą panele medyczne również należy wzmocnić ściankę wstawkami z płyt OSB

ŚCIANY DZIAŁOWE O KONSTRUKCJI Z PŁYT, O KONSTRUKCJI LEKKIEJ

Ścianki z płyt włókno- gipsowych , na profilach stalowych.

-  Płyta gipsowo-włóknowa - homogeniczna płyta gipsowa z dodatkiem włókien celulozowych gr 12,5 mm.

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s2,d0

- Wytrzymałość na ścinanie 1143 N

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

1.4  Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

- Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,

2.2. PŁYTY GIPSOWE

PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE

Płyta gipsowo-włóknowa - homogeniczna płyta gipsowa z dodatkiem włókien celulozowych gr 12,5 mm

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s2,d0

Wytrzymałość na ścinanie 1143 N

Wymiary płyt:
Długość    +0/-2 mm
Szerokość +0/-2 mm
Różnica po przekątnej ≤ 2 mm
Grubość: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm

2.2. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa

. Urabialność ok.60min

. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa

2.3. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996

- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%

2.4. SUFIT MODUŁOWY

W korytarzu i pomieszczeniach zaprojektowano sufit z płyt modułowych 60 x 60 cm, , z pasem - opaską z płyt GK gładkich wzdłuż ścian

Stosować należy płyty gładkie, w kolorze białym rodzaje opisano na rzutach sufitów podwieszonych.

Moduły z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro przystosowanych do montażu na konstrukcji o szerokości 24 mm. Odbicie światła min. 85 %, rozproszenie światła >=90%. Odporność na wilgotność względną minimalnie 95%RH Krawędź płyty prosta. Klasa odporności na ogień A1.

Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1

Lico pokryte welonem z wełny szklanej malowanej lateksowa farbą dyspersyjną w kolorze białym, matową, powierzchnia niekierunkowa, krawędzie i strona tylna płyty zabezpieczone przed pyleniem., również pokryte welonem szklanym.

W przypadku docinania płyt krawędzie należy zabezpieczyć systemowym rozwiązaniem producenta np. farbą dyspersyjną.

Płyty o krawędzi do sufitu z częściowo ukrytą konstrukcją

zgodny z Normą PN-EN 13964

W korytarzach, hallu , kaplicy – sufit podwieszany pochłaniający dźwięki . Pochłanianie dźwięku max alfa w=1 i nie mniejsze niż alfaw=0,55 , Pochłanianie dźwięku klasa A-C.

Ruszt przenoszący obciążenie równomiernie rozłożone  przy założeniu najwyższej klasy ugięcia L/500 <4mm oraz następującego układu:

profile główne z zamkiem  w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za pomocą wieszaków systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kołkami metalowymi, odległość maksymalna między zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modułu  do profili nośnych należy wpiąć profile poprzeczne długości modułowej 1200mm co 600mm a następnie poprzeczne profile długości 600mm równolegle do profili głównych. Profile poprzeczne w systemie haczykowym wyposażonym w zamki kompozytowe

Ruszt wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 24mm, profil częściowo ukryty.. Ciężar dopuszczalny urządzeń zależy od planowanego obciążenia rusztu płytami sufitowymi, warstwą izolacji itp. Maksymalny ciężar urządzenia modułowego wspartego na stopce profili – zgodnie ze specyfikacja producenta.

Konstrukcję należy wypoziomować, używając regulacji wieszaków systemowych. Zarówno profile główne jak i profile poprzeczne muszą być podwieszone w odległości 600mm od ściany, aby uniknąć przeniesienia nadmiernego obciążenia na profil przyścienny. Odległość tę należy zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych obciążeń. Profile przyścienne w kolorze białym  należy mocować do ściany odpowiednio dobranymi kołkami w odstępach max. zgodnie ze specyfikacją producenta.

2.7. INNE

Gips szpachlowy- wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie

wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego

rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych

powierzchni płyt.

Taśmy spoinowe- służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami i

zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy spoinowe

z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 40- 50 mm.

Narożniki ochronne- do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto narożniki

perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego.

Materiały izolacyjne- w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian z płyt g-k przyjęto  wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3.

Taśma do uszczelnień akustycznych- przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa spienionego,

samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem.

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Wymagania ogólne:

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK OBUDOWY

a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:

1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszaków

3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji

4. zamocowanie profili głównych podłużnych

5. montaż profili poprzecznych

6. ułożenie płyt stropu

Ruszt konstrukcji nośnej

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części „warstwą

nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt

jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do

budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju

konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na

sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje

się rozwiązania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku

usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

- rozmieszczenia płyt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie

antykorozyjne.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  dały wyniki pozytywne.

6.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże powinno być zlicowane. Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych

6.1 Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z

PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".

W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni płyt,

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbiór robót

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki

6.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni :

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku

Odchylenia powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  - nie większa niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na całej długości 2 mb

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogółem nie więcej niż  3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  i nie więcej niż 4 mm   w pomieszczeniach powyżej 3,5 m

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej belkami, ścianami itp.

Odchylenie  przecinających się płaszczyzn od  przewidzianego w dokumentacji   nie większa niż 2 mm

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,

jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .

Cena robót obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie ścian, naroży,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Płyty gipsowo-kartonowe, materiały sufitu podwieszonego  i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.

8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:

- należytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej

- pomiar tych odchyleń

- ocenę jakości szpachlowania spoin

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań

PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo Ogólne. Arkady 1988 r.

S2.8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA	I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

# S 2.8 ROBOTY MALARSKIE 		
 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót malarskich przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.

Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIERWSZEGO PIĘTRA  W BUDYNKU ZOD „FREGATA

na działce  o nr  geodezyjnym  326301_1.0005.243/26  w  obrębie gmina/miasto Świnoujście, przy ul. Bydgoskiej 14  w Świnoujściu

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
-Malowanie tynków cementowo-wapiennych gipsowanych

-Malowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych i włókno-gipsowych

-Gruntowanie podłoży

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

1.4  Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

1.5Określenia podstawowe

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S .00. "Wymagania ogólne"

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

lub

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

lub

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – termin przydatności do użycia podany na opakowaniu

2.1. WODA
do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. SPOIWA BEZWODNE
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien od odpowiadać wymaganiom normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. ROZCIEŃCZALNIKI.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

-wodę -do farb wapiennych i emulsyjnych
-terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych,
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać   normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z  zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby epoksydowe
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność -6-8 m2/dm3 czas schnięcia -12h

2.5.5. Farby lateksowe  
odporność  na szorowanie  wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.

Wymagania dla farb:
- odporność na ścieranie – zgodnie z określoną klasą - klasa 1
(w/g PN-EN 13300  -  ubytek mniejszy niż 5 μm po 200 cyklach szorowania, wg PN 92/C-81517 min. 5000 cykli szorowania , po której następuje minimalny ubytek farby)
-gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 % 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia S stopnia wyschnięcia -max. 2 godz.

Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość-100 -120 ltm 
- przyczepność do podłoża -1 stopień, 
- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od  podłoża, 
- twardość względna -min. 0,1, 
- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
-odporność na działanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

2.5.6. Środki gruntujące.
Powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
 powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem  1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

2.6 MATERIAŁY  POMOCNICZE
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 – środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.00 . część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 – pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną 
-  pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
 – drabiny i rusztowania.

4.  Wymagania  dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00  Część ogólna

Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą stateczności.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania podano w specyfikacji S.00 część ogólna.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie zimowym pomieszczenia   należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C.  Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest  nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
. całkowitym ułożeniu posadzek, 
. usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Uwaga! Kolorystykę ustalić na budowie, zakłada się malowanie pojedynczych ścian w kolorze ciemniejszym

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych), odkurzona i odtłuszczona
 2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych i gipsowo-kartonowych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy nowych tynkach zaleca się gruntowanie w celu wyrównania ich chłonności, gruntem przygotowanym fabrycznie, zalecanym do rodzaju stosowanej farby

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
 – w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5 .1
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.1., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.
 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
 • informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
 • sposób przygotowania farby do malowania,
 • sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), • krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 , 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, • zalecenia w zakresie bhp.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH

5.4.1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
 Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.4.2.Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
 c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,
 b) łuszczenia się powłok,
 c) odstawania powłok od podłoża.

5.4.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
 e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
 a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2 , 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
 d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.4.4.Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.00 Część ogólna

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

• podłoży betonowych – czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. BADANIE MATERIAŁÓW

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
 – czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
 – terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 – wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo,
 • nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
 • nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny,
 b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4. BADANIA W CZASIE  ODBIORU ROBÓT.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkiewymagania dotyczące wykonanych robót malarskich Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 80 %.
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami . 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S.00 . "Wymagania ogólne"

Cena robót obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań lub drabin malarskich
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed  gruntowaniem oczyścić.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH. 
Sprawdzenie powłok malarskich –zgodnie z opisem w punkcie 6.4
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży,
 − protokoły odbiorów częściowych, jeśli były wykonywane
 − instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, jeśli były wykonywane

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie odbioru,
 − ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   S.00 część ogólna.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie   Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Normy:

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-C-81608:1998PEmalie chlorokauczukowe

PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do

malowaniaOgólne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania

PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie  odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-2:2001P  Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P  Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac renowacji.

PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 13300 Fraby lateksowe

Inne:

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

Opracowanie: mgr inż. arch. Sławomir Lener